黑色金属硬度对照表(GB1172-74)

| 洛氏 HRC | 维氏 HV | 布氏30 | 洛氏 HRC | 维氏 HV | 布氏30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HB |  |  |  | HB |  |
| 69 | 997 | - | - | 43 | 411 | 401 | 3.049 |
| 68 | 959 | - | - | 42 | 399 | 391 | 3.087 |
| 67 | 923 | - | - | 41 | 388 | 380 | 3.130 |
| 66 | 889 | - | - | 40 | 377 | 370 | 3.171 |
| 65 | 856 | - | - | 39 | 367 | 360 | 3.214 |
| 64 | 825 | - | - | 38 | 357 | 350 | 3.258 |
| 63 | 795 | - | - | 37 | 347 | 341 | 3.299 |
| 62 | 766 | - | - | 36 | 338 | 332 | 3.343 |
| 61 | 739 | - | - | 35 | 329 | 323 | 3.388 |
| 60 | 713 | - | - | 34 | 320 | 341 | 3.434 |
| 59 | 688 | - | - | 33 | 312 | 306 | 3.477 |
| 58 | 664 | - | - | 32 | 304 | 298 | 3.522 |
| 57 | 642 | - | - | 31 | 296 | 291 | 3.563 |
| 56 | 620 | - | - | 30 | 289 | 283 | 3.611 |
| 55 | 599 | - | - | 29 | 281 | 276 | 3.655 |
| 54 | 579 | - | - | 28 | 274 | 269 | 3.701 |
| 53 | 561 | - | - | 27 | 268 | 263 | 3.741 |
| 52 | 543 | - | - | 26 | 261 | 257 | 3.783 |
| 51 | 525 | - | - | 25 | 255 | 251 | 3.826 |
| 50 | 509 | - | - | 24 | 249 | 245 | 3.871 |
| 49 | 493 | - | - | 23 | 243 | 240 | 3.909 |
| 48 | 478 | - | - | 22 | 237 | 234 | 3.957 |
| 47 | 463 | 449 | 2.886 | 21 | 231 | 229 | 3.998 |
| 46 | 449 | 436 | 2.927 | 20 | 226 | 225 | 4.032 |
| 45 | 436 | 424 | 2.967 | 19 | 221 | 220 | 4.075 |
| 44 | 423 | 413 | 3.006 | 18 | 216 | 216 | 4.111 |
| 注：30--试验载荷，kgf；D-钢球直径。 --分别为钢球直径10mm、2×钢球直径5mm、4×钢球直径2.5mm时的压痕直径，mm。 |