# Text boxes

ISO 12103-1 A2

Fine Test Dust A2粉

产品概述

PTI 是具备 ISO 等级试验粉尘及特殊定制粉尘分布的领先制造商和经销商。具体请阅读：“试验粉尘的历史”来了解PTI在生产ISO12103-1标准中规定的4个等级试验粉尘的角色。专业的工程技术，良好的发展状态，保密产权程序的实施，彻底的分析调查及每个阶段材料处理的评估都让PTI对其客户无论从竞争者或增值服务都脱颖而出。

典型的化学成分分析

| 化学成分 | 重量百分比 | 化学成分 | 重量百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| Si02 | 68 - 76 | Ca0 | 2.0 - 5.0 |
| Al203 | 10 - 15 | Mg0 | 1.0 - 2.0 |
| Fe203 | 2 - 5 | Ti02 | 0.5 - 1.0 |
| Na20 | 2 - 4 | K20 | 2.0 - 5.0 |

*Loss on Ignition 2 – 5%

| ISO 试验粉尘颗粒分布 (体积百分比小于) |
| --- |
| 尺寸(微米) | ISO 12103-1, A2 细试验粉尘 |
| 1 | 2.5 – 3.5 |
| 2 | 10.5 – 12.5 |
| 3 | 18.5 – 22.0 |
| 4 | 25.5 – 29.5 |
| 5 | 31.0 – 36.0 |
| 7 | 41.0 – 46.0 |
| 10 | 50.0 – 54.0 |
| 20 | 70.0 – 74.0 |
| 40 | 88.0 – 91.0 |
| 80 | 99.5 – 100 |
| 120 | 100 |
| 180 | – |
| 200 | – |