长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

月

：

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

汽车内饰材 料的燃烧 特性

范围

本标准规定了汽车内饰材料水平燃烧特性的技术要求及试验方法。

本标 准适用于汽车内饰材料水平燃烧特性的评定 。

鉴于各种汽车内饰零件实际情况（　　　　零件应用部位 、布置方法 、使用条 件、引火源等）和本标 准中规定

的试验条件之间有许多差别 ， 准不适 用于评 价汽 车内饰 材料所有 真实的车内燃 烧特性。本标

术 语和 定 义

２１．

燃烧速度 ｕ ｎ ａ　　　　 ｂｒｉ ｒｅｎ ｇ　ｔ

按本标准规定测得的姗烧距离与燃烧此距离所用时间 的比值 ，　　　　单位为毫米每分钟（ ／ ｎ．ｍｍ ｍｉ）

２．２

层积复合材料 ｃ ｐｓｅ　 ｅａ　　　　ｏ ｏｔｍｔｉｍ ｉ ａｒ ｌ

若干层相似或不同材料 ， 表面之 间由熔 接、　　　　其粘接 、 等不 同方法使全面紧密结合在一起 的材料。焊接

２．３

单一材料 ｘｌ ｉ ｍ ｅ ａ　　　　 ｅｃ ｓ ｅ　ｔ ｉｌｕｖ ａｒ

由同种材料构成的均匀的整体材料。

若不同材　　　　料断续连接在一 例如缝纫、起（高频焊接、铆接），这种材料应认为不是层积复合材料，每种

材料均 属单 一材料 。

２．４

县礴 面 ｘｏｅ ｓ　　　　ｅｐｓｄ　ｅｉｄ

零件装 配在车 内面向乘员 的那 一面。

２．５

内　　　　 ｉｅｏｍ ｔｉｓ饰材料 ｎ ｒｒ　ｅａｔｉ ａｒ ｌ

汽车 内饰零件所用 的单一材料或层积复合材料 ，　　　　如座 垫、座椅 靠背 、座椅套 、安全带 、头枕 、扶手 、活

动式折叠车顶 、所有装饰 性衬板（包括 门内护板 、侧围护板 、 围护板 、后车顶棚 衬里）仪表 板、 物箱 、、杂室

内货架板或后窗台板 、窗帘、地板覆盖层 、遮阳板、轮罩 覆盖物、 动机罩覆盖物 和其他任何 室内有机材发

料 ， 括撞 车时吸收碰撞 能量的填料、 冲装置等材料 。包缓

技 术要 求

内饰材料的燃烧特性必须满足 以下技术要求 ：

燃烧速度不大于 １０　 ｍｉａ０ ｍｍ／ ｎ

试验方法

４１ 原理．

将试样 水平地 夹持在 Ｕ 形支架上 ，　　　　在燃烧箱 中用 规定高度火焰点燃试 样的 自由端 １ ｓ ，５　 确定试后

样上火焰是 否熄灭 ，或何时熄灭 ，以及试样燃烧的距离和燃烧该距离所用时间。

Ｉ

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

４

单 位 为毫 米

一

一

（ － ａ断面图）ａ

（ － ｂ断面图）ｂ＇

３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６３

一

６ ５　 ６ ５　．６ ５　 ３． 　 ６３３． 　 ３．３． ．６ ５

＋＋｝＋－｝

＼ １Ｘ０９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０１

（ 面图）　　　　　　　　　　底

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

６Ｘ０４

０

０

一

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

４

６ｘ０４

第二标线

第一标线

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

４

ｈ

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com   0431-86796799      www.jlhydz.net    0431-86796758

０