ICS 25. 100. 70

J 43

JB/T 7988.1－1999

超硬磨料 抗压强度测定方法

1999-05-20 发布

2000-01-01 实施

国家机械工业局

发布

免费标准下载 WWW.PV265.COM

JB/T 7988.1－1999

前

法》的修订。

言

本标准是对 JB/T 7988.1—95（原 GB 6406.3—86）《人造金刚石或立方氮化硼 抗压强度测定方

本标准与 JB/T 7988.1—95 的技术内容基本一致，仅增加了硬质合金压头和垫片的表面质量要求，

并按有关规定进行了重新编辑。

本标准自实施之日起代替 JB/T 7988.1—95。

本标准由全国磨料磨具标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：郑州磨料磨具磨削研究所。

本标准主要起草人：黄祥芬。

本标准于 1986 年 5 月首次发布。

免费标准下载 WWW.PV265.COM

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 7988.1－1999

代替 JB/T 7988.1—95

超硬磨料 抗压强度测定方法

1

范围

本标准规定了超硬磨料抗压强度测定仪器和方法。

本标准适用于粒度为 16/20~100/120 的人造金刚石和立方氮化硼的抗压强度测定。

2

引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 6406—1996

JB/T 3914—1999

3

定义

本标准采用下列定义。

3. 1

4

4. 1

4. 1. 1

抗压强度

抗压强度指单粒人造金刚石或立方氮化硼在静压作用下，破碎时的负荷值。以牛顿表示。

单颗粒抗压强度测定方法

设备与工具

单颗粒抗压强度测定仪

其硬质合金压头与垫片材质为：YG6X，硬度不小于 91 HRA，其表面粗糙度：

——测试粒度 70/80 及其以粗者为 Ra 不大于 0.80 µm；

——测试粒度 80/100 及其以细者为 Ra 不大于 0.20 µm。

4. 1. 2

4. 2

4. 2. 1

载玻片、保安刀片、镊子、计数器

测定方法

取样

将符合 GB/T 6406 的待检料， JB/T 3914 规定的方法缩分至 1 g 左右，按再匀取适量置于载玻片上，

用保安刀片刮成直行，待检。

4. 2. 2

测定

从载玻片上待检料的一端起按顺序依次镊取一粒置于工作台上。先量出颗粒尺寸，然后逐渐加荷直

至破碎，记下负荷值，计数。若在加荷过程中尺寸发生突变，在尺寸下降值不超过原值 1/3 者此粒不计，

重测一粒，测满 40 粒为止。

4. 2. 3

计算

先求出 40 粒负荷的算术平均值，核对各粒负荷值，凡超过平均值一倍者舍去。余数再求平均值，

即为该样抗压强度值。

国家机械工业局 1999-05-20 批准

2000-01-01 实施

1

超硬磨料

超硬磨料

金刚石或立方氮化硼颗粒尺寸

取样方法

免费标准下载 WWW.PV265.COM

中

华

人

民

共

和

国

机械行业标准

超硬磨料 抗压强度测定方法

JB/T 7988.1－1999

*

机械 工业部 机械标 准化研 究所出 版发行

机 械工业 部机械 标准化 研究所 印刷

（北 京首 体南 路 2 号邮 编 100044）

*

开 本 880× 1230 1/16 印 张 1/4 字数 4,000

1999年 9月 第一 版 1999 年 9 月第 一次 印刷

印数 1－ 500定价 5.00 元

编号 99－ 566

JB/T 7988.1－ 1999