Ｉ Ｓ　 ３ ２Ｃ １ ． ２０．４０

Ｔ ０９

巧珍

Ｇ ８ １－ ２ ０Ｂ　４ ０ ０ ６

代替 Ｇ ８ １－ １９Ｂ　 ０ ９４４

中华人民共和国国家标准

汽车 内饰材料的燃烧特性

Ｆａｌｍｍａ ｉ ｔ ｏ ａ ｔｍｏｉｅ　ｔｒ ｒ　 ｔｒａｓｂｌ ｙ　 ｕｏ ｔ ｉ ｅｉ ｍａｅｉｌｉ ｆ　ｖｎ ｏ

２ ０－１１０６０一８发布

２ ０ －７０ 实 施０ ６０－ １

中 人民共华和国国 质量 检验 总局家 监督 检疫

中国国家标准化管理委员会

发布

ＧＢ　 ４ ０ ２ ０６８ １－ ０

月０

青

本标准 的第　　　　 ３章、 ４第 章为强制性 的，其余为推荐性的 。

本标准对应　　　　 于美 国联 邦机动车辆安全标准 ＦＭＶＳ ５１３２汽车 内饰材料的燃烧特性》本标准与Ｓ　 ．　《７０，

Ｆ Ｓ ５１ ０《ＭＶ Ｓ　 ． ２汽车内饰材料的燃烧特性》７３一致性程度为非等效。

本标准代替 Ｂ　 ０ ９４汽车内饰材料的燃烧特性》　　　　 Ｇ ８１－１９《４。

本标准与 Ｂ　 ０－ ９４标准相 比，　　　　 Ｇ ８１－１９４主要变化如下 ：

— 根据 Ｇ ３３．－２０ 标准的要求，　　　　 Ｂ　 ０１ ０１７修改了第 １章中汽车分类方法；

— 按照 Ｂ Ｔ　 －２０ 标　　　　 Ｇ ／ １ １ ００ 准 的要求 ，．　修改 了第 ２章 中术 语部 分 的编排 方式 ， 增加 了英 文并

内容 ；

— 修改　　　　 了层积复合材料定 义， ２２ ；见 ．　条

— 完善　　　　 了内饰材料 的定 义，加宽 了内饰材料 的定义范 围， ２５ ；见 ．　条

— 修改了第 ３　　　　章的技术要求 ，取消了原标准技术要求 中的 ３１． 条及 ３ ３ ， 其内容体现在 ４６．　 将条．

条中 ；

— 修改了试验用热源的　　　　要求， ．． 条；见４２４

— 增加了零件弯 曲无法制得平整试样 时的试验 要求 ， ４３２ ；　　　　见 ．．　条

— 增加了零件形状和尺寸不符合取样 要求时如何 制备试样 的要求 ，　　　　见第 ４３２ ；．　 条．

— 增加了零件厚度不均时 的取样要求 ，　　　　见第 ４３２ ；．． 条

— 增 加了取样示例并附 图示 ，　　　　见第 ４ ３２ ；．　 条．

— 修改了试验程序 中表面起毛试样试验前梳理 的方 向，　　　　见第 ４４１ ；．． 条

— 增加了试样慢燃时的试验方法 ，　　　　见第 ４４９ ；．　 条．

— 增 加了结果表示的 内容 ，　　　　见第 ４６条。．

本标准由国家发展和改革委员会提 出。

本标准 由全国汽车标准化技术委员会归 口。

本标准 由中国第一汽车集团公司技术 中心负责起草

本标准 主要起草人 ： 清国、　　　　王李蓄华

本标准所代　　　　 替标准的历次版本发布情况为 ：

—　　　　Ｂ　 １０ １ ８７ ＧＢ　４１ － １９ ４Ｇ ８４　　　　 － ９ ，８０９

ＧＢ ８ ０ ２ ６４１ － ００

汽车内饰材 料的燃烧 特性

范围

本标准规定了汽车内饰材料水平燃烧特性的技术要求及试验方法。

本标 准适用于汽车内饰材料水平燃烧特性的评定 。

鉴于各种汽车内饰零件实际情况（　　　　零件应用部位 、布置方法 、使用条 件、引火源等）和本标 准中规定

的试验条件之间有许多差别 ， 准不适 用于评 价汽 车内饰 材料所有 真实的车内燃 烧特性。本标

术 语和 定 义

２１．

燃烧速度 ｕ ｎ ａ　　　　 ｂｒｉ ｒｅｎ ｇ　ｔ

按本标准规定测得的姗烧距离与燃烧此距离所用时间 的比值 ，　　　　单位为毫米每分钟（ ／ ｎ．ｍｍ ｍｉ）

２．２

层积复合材料 ｃ ｐｓｅ　 ｅａ　　　　ｏ ｏｔｍｔｉｍ ｉ ａｒ ｌ

若干层相似或不同材料 ， 表面之 间由熔 接、　　　　其粘接 、 等不 同方法使全面紧密结合在一起 的材料。焊接

２．３

单一材料 ｘｌ ｉ ｍ ｅ ａ　　　　 ｅｃ ｓ ｅ　ｔ ｉｌｕｖ ａｒ

由同种材料构成的均匀的整体材料。

若不同材　　　　料断续连接在一 例如缝纫、起（高频焊接、铆接），这种材料应认为不是层积复合材料，每种

材料均 属单 一材料 。

２．４

县礴 面 ｘｏｅ ｓ　　　　ｅｐｓｄ　ｅｉｄ

零件装 配在车 内面向乘员 的那 一面。

２．５

内　　　　 ｉｅｏｍ ｔｉｓ饰材料 ｎ ｒｒ　ｅａｔｉ ａｒ ｌ

汽车 内饰零件所用 的单一材料或层积复合材料 ，　　　　如座 垫、座椅 靠背 、座椅套 、安全带 、头枕 、扶手 、活

动式折叠车顶 、所有装饰 性衬板（包括 门内护板 、侧围护板 、 围护板 、后车顶棚 衬里）仪表 板、 物箱 、、杂室

内货架板或后窗台板 、窗帘、地板覆盖层 、遮阳板、轮罩 覆盖物、 动机罩覆盖物 和其他任何 室内有机材发

料 ， 括撞 车时吸收碰撞 能量的填料、 冲装置等材料 。包缓

技 术要 求

内饰材料的燃烧特性必须满足 以下技术要求 ：

燃烧速度不大于 １０　 ｍｉａ０ ｍｍ／ ｎ

试验方法

４１ 原理．

将试样 水平地 夹持在 Ｕ 形支架上 ，　　　　在燃烧箱 中用 规定高度火焰点燃试 样的 自由端 １ ｓ ，５　 确定试后

样上火焰是 否熄灭 ，或何时熄灭 ，以及试样燃烧的距离和燃烧该距离所用时间。

Ｉ

ＧＢ　４１ － ２０８００６

４２ 试 验装置及器具．

４２ １ 燃烧箱．．

燃烧箱用钢板 制成 ，　　　　结构示意 图见 图 Ｉ尺寸见 图 ２，

燃烧箱 的前部 设有 一个耐热玻璃观察窗 ， 窗可整块 盖住前 面，　　　　该也可做成小型观察窗

燃烧箱底部设 １ 个直径为 １ ｍｍ 的通 风孔 ，　　　　０９　四壁靠近顶部 四周有宽 １ ｍｍ 的通 风槽。整个燃烧３

箱由４只高 １ ｍｍ 的支脚支承着。在燃烧箱顶部设有安 插温度计 的孔 ， 孔设在顶部靠 后 中央部 位 ，０　此

中心距后面板 内侧 ２ ｍ０　ｍ

燃烧箱一端设 有可封闭的开孔 ，　　　　此处可放人装 有试样的支架 ，另一端则设 一个小 门，门上有 通燃气

管用 的小孔 ，支撑燃气灯 的支座及火焰 高度标 志板。

燃烧箱底部设 有一 只用于收集熔融滴落物的收集盘 （　　　　见图 ３ 。此 盘放置在两排通 风孔之间而又不）

影 响通 风 孔 的通 风 。

１　　　　－ 燃气灯底座 ；

７一一 燃烧 箱本体 ；

１—３

１—５

１—６

１—７

１—８

上支架 ；

下支架 ；

玻璃观察窗 ；

收集盘 ；

支脚

２ 燃气灯；　　　　－

３　　　　一 试样支架导轨 ；

４　　　　— 火焰高度标志板 ；

５　　　　— 门；

６一　　　　 ；一 门框

Ｓ下 通风槽；一一

９－ 温度计；

１－ 燃 烧箱提手；０

１—１

１—２

观察窗窗框 ；

支架销 ；

１— 试样；４

图 １ 嫩烧箱

４２２ 试样支 架．．

试样支架　　　　 由两块 Ｕ形 耐腐 蚀金属板制成的框架组成 ，尺寸见 图 ４，

支架下板装有 ６　　　　只销子 ，上板相应设有销孔 ，以保证均匀夹持 试样 ，同时销子也 作为燃烧距 离的起

点（第一标 线）和终点 （第二标线）的标 记。

另一种支架　　　　 的下板不仅设 有 ６只销子 ，而且支 架下板布有距 离为 ２ ｍｍ 的耐热金 属支承线 ，５　线径

０２ ｍｍ（．　５　 见图 ５ ， 支架在特定情况下使用）该种

安装后的试样底 面 应在 燃烧 箱 底板 之上 １８　　　　　７ｍｍ。试 样支 架前 端距 燃烧 箱 的 内表面距 离 应为

２ ｍｍ，２　 试验支架两纵外侧离燃烧 箱内表面距离为 ５ ｍｍ（０　 见图 ２和图 ４ ，）

ＧＢ　４１ － ２ ０８００６

４２３ 燃气灯．．

燃气 灯是试　　　　 验用 火源，燃气灯喷嘴 内径为 ９５　 其阀 门结构应易 于控制火 焰高度 ， 易于调整．　ｍｍ，并

火 焰 高度 。

当燃 气灯置　　　　 于燃烧 箱内时，其喷嘴 口部 中心处于试样 自由端 中心 以下 １ ｍｍ处 （９　见图 ２０）

４２４ 燃气．．

为保证试验结果 的可比性 ，　　　　供给燃气灯试验用可燃性气体最好使用液化气 ，也可采用燃烧后热值约

为 ３ ＭＪｍ＇－８　 ／ ＇５　 ／ ＾３ ＭＪｍ 的其他可燃气体 ，例如天然气、城市煤气等 。

当进行 仲裁试验 时，　　　　推荐使用液化气 。

４２５ 金属梳．．

金属梳 的长度至少 为 １０　 每 ２ ｍ 内有 ７ ８　　　　１ｍｍ， ５　ｍ－ 个光滑 圆齿 。ｖ

４２６ 秒表．．

测量时间所用秒表准确度不低 于 。５　　　　　．　．Ｓ

４２７ 温度计．．

温度计量程应为 １０５ ℃以上，准确度为 １０Ｃ

单 位 为毫 米

干３．｛：６ｉ。０

｛

｝

｛

一。

一．

〔

，－

叫一 ． ．．．．． ．砂，，尸，月

下

睁

｝

｝

一

ｌ

干。

一

一

（ － ａ断面图）ａ

（ － ｂ断面图）ｂ＇

３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６３

一

６ ５　 ６ ５　．６ ５　 ３． 　 ６３３． 　 ３．３． ．６ ５

＋＋｝＋－｝

＼ １Ｘ０９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０１

（ 面图）　　　　　　　　　　底

图 ２ 燃烧箱尺寸示意 图

ＧＢ　８４１ － ２０００６

单位为毫米

３价６

图 ３ 收集盘

单位为毫米

６Ｘ０４

０

０

一

图 ＂－ 试 样 支 架４

单 位 为毫 米

图 ５ 下支 架 截面 图

ＧＢ　４１ － ２ ０８００６

４２ 日 钢板尺．．

钢板 尺量程 ０ ｍｍ　　　　 ４０　 以上 ，准确度 １　ｍｍ．

４２９ 通风橱．．

燃烧箱应　　　　 放在通风橱 中 ，通风橱 内部容积为燃烧 箱体积 的 ２ 倍 一１０倍 ，０１而且通 风橱的长 、 、宽高

的任 一尺寸不得 超过另外 两尺寸中任 一尺寸的 ２５ 。．倍

在燃烧箱最终确定位置的前后各 １０。 处测量空气流过通风橱的垂 直速度 ，　　　　０该速度应在 。１ ｍ０　－ｓ／

０ ３ ｍ／． ０　 ｓ之 间 。

４３ 试样．

４３ １ 形状和尺寸．．

标准试样形状 和尺寸见 图 ６　　　　。试样的厚度为零件厚度 ，但不超过 １ ｍｍ，３

单位 为毫米

６ｘ０４

￥Ｉ

吕

第二标线

第一标线

图 ６ 试样

以不同种类材料进行燃烧性能 比较时 ， 样必须具有相 同尺寸（ 宽 、 ）　　　　试长、 厚 。通常取 样时必须使 试

样沿全长有相同的横截面 。

当零件的形状和尺寸不足 以制成规定尺寸 的标准试样时 ，　　　　则应保证下列最小尺寸试样 ， 记录 ：但要

ａ 如果零件 宽度介 于 ３　　　　　）ｍｍ－６ ｍ 长度应至少 为 ３６　０　ｍ，５ ｍｍ。在这种情况下试 样要尽量做成 接

近零件 的宽 度。

ｂ 如果零件宽度大于 ６ ｍｍ，）０　 长度应 至少为 １８　 此 时，３ ｍｍ。可能的燃 烧距离相 当于从第 一标线

到火焰熄 灭时的距　　　　　　　　离或从 第一条标 线开始至试 样末端的距 离。

ｃ 如 果零件 宽度介于 ３　）ｍｍ－６ ｍｍ，０　 且长度 小于 ３６　５ ｍｍ或 零件 宽度大 于 ６ ｍｍ， 度小 于０　 长

１８　 则不能按本标准试验 ；　　　　　　　　３ ｍｍ，宽度小 于 ３　 的试样也不能按本标准进行试验ｍｍ

４３２ 取样．．

应从被试零件上取下至少 ５　　　　块试样 。如果沿不同方 向有 不同燃烧速 度的材料 ，则应在 不同方 向截

取试样 ，并且要将 ５ （块 或更多）试样在燃烧箱 中分别试 验。取样 方法如下 ：

ａ 当材　　　　 料按整 幅宽 度供应 时 ，）应截 取包含 全宽 并且 长度 至少为 ５０　 的样 品， 将距 边缘０ｍｍ并

１０　　　　　　　　　 ， 在其余部分 上彼此 等距 、０ ｍｍ的材料切掉 然后均匀取样 。

ｂ 若零件的形状和尺寸符合取样要求 ， 应从零件上截取。　　　　）试样

ｃ 若零件的形状和尺寸不符合取样要求 ，　　　　）又必须按本标准进行试验 ，可用同材料同工艺制作结构

与零件 一致的标 准试样（５ ｍｍＸ１０　 ， 度取零件 的最小厚度且不 得超 过 １ ｍ 进行　　　　　　　　３６　０ ｍｍ）厚３　ｍ

试 验。此试验结果不能用于鉴定 、 等情 况，　　　　　　　　认证且必须在试验报告 中注 明制样情 况。

ｄ 若零件　　　　 的厚度大于 １ ｍ 应用机械方 法从非暴露 面切削 ，）３　ｍ，使包括暴 露面在 内的试样 厚度为

１ ｍｍ ．　　　　　　　　　　　　３

ＧＢ　８４１ － ２０００６

ｅ）

ｆ）

若零件厚度不均匀一致 ，应用机械方法从非暴露面切削 ， 件厚度统一 为最小部分厚度 。使零

若零件弯 曲无法制得平 整试样时，应尽可能取 平整部分 ，且试样拱 高不超过 １ ｍｍ； 样拱３　 若试

高超 过 １ ｍ 则需用 同材料同工艺制作结构与零件一致的标准试样（５ ｍｍＸ　０　 ，３　ｍ，３６　 １ ｍ０ ｍ）厚

目

ｈ）

度取 零件的最小厚度且不得超过 １ ｍｍ进行试验 。３

层 积复合材料应视为单一材料进行试验 ，取样方法同上。

若材料是 由若干层叠合而成 ，但又不属于层积复合 材料 ，则应 由暴露 面起 １ ｍｍ厚之 内所有３

各层单一材料分别取样进行试验 ，取样示例见图 ７．

乘客座舱的空间

单位为毫米

分 开试 验 的材 料

要检脸的复合材料

从 此 处切 割

图 ７ 取 样 示例

如图 ７　　　　 ，所示 材料 Ａ 与材料 Ｂ之 间分界 面未 粘接 ，材料 Ａ单独进行试验。材料 Ｂ在厚度 １ ｍｍ以３

内，且与材料 Ｃ紧密结合 ， 以材料 Ｂ Ｃ应作 为层积复合材料 ，所，切取 １ ｍｍ进行试验３

４ ３３ 预 处理． ．

试验前试样应在温度 ２ ℃士２　　　　３℃和相对湿度 ４ ０＾５ ％的标准 状态下状态调 节至少 ２ ｈ 但不超５　 ５０４　，

过 １８　，６ｈ

４４ 试 验步骤．

４４ １ 将预处理过的试样取出 ，．．　把表面起毛或簇绒的试样 平放在平整 的台面上 ，用符合 ４２５规定 的．　．

金属梳在起 毛面上沿绒 毛相 反方向梳两次 。

４４２ 在燃气灯的空气 进 口关 闭状 态下点 燃燃气 灯 ，．．将火焰 按火焰 高度标 志板 调整 ，使火焰 高度 为

３ ｍｍ 在开始第一次试 验前，８　火焰应在此状 态下至少稳定地燃烧 １　ｎ然后熄灭 。ｍｉ，

４４３ 将试样暴露 面朝 下装入试样支架 。安装 试样使其两边和一端被 Ｕ 形支架夹住 ，．．自由端与 Ｕ形

支架开 口对齐 。当试样 宽度不足 ，Ｕ形支架 不能夹住 试样 ，或试样 自由端 柔软和易 弯曲会造 成不稳 定

燃烧时 ，才将试样放在带耐热金属线 的试样 支架上进行燃烧试验 。

４４４ 将试样支架推进燃烧箱 ，．．试样放在燃烧箱 中央， 于水平位置 。在燃 气灯空气进 口关闭状 态下置

点燃燃气灯 ，并使火焰高度为 ３ ｍｍ，８　 使试样 自由端处于火焰中引燃 １ ｓ然后熄掉火焰（ 闭燃气灯阀５，关

门）。

４４５ 火焰从试样 自由端起 向前燃 烧，．．在传播火焰根部通 过第一标 线的瞬间开始计时。注意观察燃烧

较快一面 的火焰传播情况 ， 时以火焰传播较快的一面为准 。计

４４６ 当火焰达到第二标线 或者火焰达到第二标线前熄 灭时 ，．．同时停止计时 ，计时也 以火焰传播 较快

的一 面为 准。若火焰在达到第二标线之前熄 灭，则测量从 第一标线起 到火焰熄灭 时的燃烧距 离。燃烧

距离是指试样 表面或内部 已经烧损部分 的长度。

４４７ 如果试样 的非暴 露面经过切割 ， 以暴露 面的火焰传播速度为准进行计时 。．．则应

４ ４８ 燃烧速度 的要求 不适 用于切割试样所形成 的表面 。．　．

４４９ 如果从计 时开 始，．．试样长时 间缓慢燃 烧， 可以在试验 计时 ２ ｍｉ则０　ｎ时中止试验 ，并记 录燃 烧时

间及燃烧 距离 。

４４ １ 当进 行 一 系列 试 验或 重 复 试 验时 ．．．　０下一 次 试 验前 燃 烧 箱 内和 试样 支 架 最高 温 度 不应 超

ＧＢ　４１ － ２ ６８０００

过 ３ ℃。０

４５ 计算．

燃烧速度 Ｖ 按下式计算 ：　　　　 （ ）

式 中：

Ｖ ＝ ６ Ｘ　 Ｔ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０　（Ｌ／

Ｖ　　　　燃烧速度 ，单位为毫米每分钟（ｍｍ／ ｎ ；ｍｉ）

Ｌ　 燃烧距离 ，　　　　－单位为毫米（ｍ ；ｍ）

丁　　　　一 燃烧距离 Ｌ所用 的时间，单位为秒（）Ｓ．

燃烧速度　　　　 以所测 ５块或更多样 品的燃烧速度最大值为试验结果 。

４６ 结果表 示．

４６１ 如果试样暴 露在火焰 中 １ ｓ熄灭火源试样仍未燃烧 ，．．　５　，或试样能燃烧 ，但火焰 达到第一 测量标线

之前熄灭 ，无燃烧距 离可计 ，则被认为满足燃烧速度要求 ，结果均记为 Ａ ０　 ／ ｉ，－ ｍｍ ｍｎ

４６２ 如果从试验计 时开始 ，．．火焰在 ６ ｓ 自行熄灭 ，０　内且燃烧 距离不大 于 ５ ｍ 也被认 为满足燃烧０　ｍ，

速度要求 ，结果记为 Ｂｏ

４６３ 如果从试验计 时开始 ，．．火焰在两个测量标线之 间熄 灭， 自熄 试样 ，为且不满足 ４６ ２．． 项要求 ，则

按 ４５ 要求进行燃 烧速度的计算 ，．项结果记 为 Ｃ燃烧速度实测值 ｍ ｍｎ－ｍ／ ｉ，

４６４ 如果从试验计 时开始 ，．．火焰燃烧到 达第 二标线 ， 者存在 ４４ ９或．　 项情 况 （．　主动 结束试验 ）则按，

４５． 项要求进行燃烧速度的计算 ，结果记为 Ｄ燃 烧速度 实测值 ｍｍ／ ｎ　ｍｉｅ

４６５ 如果出现试样在火焰引燃 １ ｓ内已经燃烧并 到达第一标 线 ， 为试样不 能满足燃烧 速度的．．５　则认

要求 ， 果 记 为 Ｅａ结

试验报告

试验报告应包括下列 内容：

ａ 材料种类 、 名称 、）零件来源 、试验 日期、试验者 ；

ｂ 样 品颜 色、）编号 ；

ｃ 材料 组成；）

ｄ 试样尺寸 、）层积复合材料各层厚度 ，试样在产 品中的方向；

ｅ 试样数 量；）

ｆ 试验结果 ：）燃烧距 离、燃烧时间 、 速度。燃烧特性值是否符合标准要求 ；燃烧

９ 是否用支撑线 ；）

ｈ 与本标准规定不 同的试验条件 的记 载。）