环保ROHS相关知识问答

1.目前为什么RoHs只有检测报告而没有证书？欧盟ROHS检测的实验室机构是指定的吗？
　答：因为ROHS目前只是指令，它还不是标准或法规，所以RoHS目前只有检测报告，没有ROHS证书。即使要有ROHS证书的话，必须等RoHS检测标准出台以后才有。而且欧盟也没有指定任何公司在发所谓的RoHS证书，检测机构都是在提供RoHS检测报告，所以欧盟是没有指定任何一个实验室来做这个事情的，选择哪一家测试机构也是由企业自己来决定的，欧盟也不可能要求只承认谁的报告，因为他对任何出口产品都会做一个监管的动作。企业完全可根据测试费用高低、服务质量好坏、设备技术能力等来自由选择满意的测试机构。

2.关于RoHS所要求6种有害物质对每件产品来说是否都要检测呢？

答：在2002年日本某公司刚开始提出的环保要求时是很混乱的，很多厂家不知道对产品零件上哪些需要做，哪些不需要做。其实到目前为止我们也不能给一个准确的答案，现在已有一个可以参考的方法，在陶瓷、玻璃、金属当中，这几种材料是不可燃烧的，所以不可能燃烧的产品在整个生产过程中不可能添加阻燃剂，所以我们认为在金属材料，主要做4个重金属含量分析就可以了。对于塑胶材料，尤其是电源、机壳、变压器等，这里头是非常有可能将阻燃剂加入其中的。所以对塑胶材料通常我们建议厂商做6项测试，对于有易燃可能性的材料要求做6项测试，对于不易燃的材料做4项RoHS检测及证书简介欧盟将在2006年7月1日开始正式实施"ROHS"指令(the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, 电气电子设备中限制使用某些有害物质指令),届时使用或含有镉(Cd),铅(Pb),汞(Hg),六价铬(Cr6+)等四种重金属,以及多溴苯(PBB),多溴二苯醚(PBDE)作为阻燃剂的电子电器产品将不允许进入欧盟市场。具体涉及电压范围在交流低于1000 伏或直流低于1500 伏的八大类电子电器设备:大型家电,小家电,IT通讯设备,消费品设备,灯具,电动工具,玩具和娱乐体育设备,自动贩卖机。一些大公司已经注意到RoHS并开始采取应对措施，如SONY公司的数码照相机已经在包装盒上声明：本产品采用无铅焊接；采用无铅油墨印刷。

根据指令，电子电器设备的均一材质中镉含量应在质量比的0。01%以下,其它物质如铅,汞, 六价铬,多溴联苯和多溴联苯醚含量应在质量比的0。1%以下。

测试时,先对整机成品进行XRF(X-Ray Fluorescence Spectrometry X 射线荧光光谱测定法)扫描。如果出现以下3种XRF扫描不能得出结论的情况，需要用传统化学分析法对单一部件或原材料进行进一步检测。

这三种情况是: 
　　1.若XRF方法测定产品含铬大于500 mg/kg,需检测六价铬的可能值。 
　　2.若XRF方法测定产品含溴超出100 毫克/公斤,需要界定是PBB或PBDE。 
　　3.铅或汞的含量在500-1500 毫克/公斤的范围内,需进一步检测。镉的含量在50-150 毫克/公斤的范围内, 需进一步检测。被测物体直径小于0。5mm,需进一步检测。

传统的化学测试方法有(这些方法需要进行化学预处理,不像XRF是固态测试): 
　　EN 1122 Cadmium/镉    AAS(原子吸收装置) or ICP-OES(感应等离子体发光分光分析装置) 
　　EPA 3050B Lead/铅    AAS or ICP-OES 
　　EPA 3052 Mercury/汞     VGA-AAS or ICP-OES 
　　EPA 3060A Chrome VI/六价铬 UV-visible 
　　EPA 8270 PBB/PBDE/多溴联苯/多溴联苯醚     GC/MS

最终对检验合格的产品出具成品ROHS证书。

供应商应确保原材料符合ROHS指令(提供可接受的合格证明）,并书面保证批量生产符合RoHs指令(因为仅仅原材料合格还不足够,在生产过程当中，有害物质有可能会增加)。最后提交的技术文件一般包括CE证书,成品ROHS证书以及批量生产保证。

3.整机的RoHS标准是如何实现的？消费者可以通过RoHS标签来判定该产品合格与否吗？

欧盟提出的PPM概念其实是一种材料的浓度，不能相加。很多企业材料PPM值相加没有意义，欧盟不会对成品作具体到含多少克铅要求，而是你成品上的所有原材料只要达到欧盟限定要求就可以了，是这样一个概念。

消费者是很难看出区别的，除非你有明确的标志或标签，但是现在还没企业针对RoHS提出环保标签，如果要看也是欧盟当地官方机构去做一些抽查，从防范角度去测量某种材料的含量。

欧盟ROSH和WEEE指令的基本内容
　　欧盟议会及欧盟委员会于2003年2月13日在其《官方公报》上发布了《废旧电子电气》设备指令（简称《WEEE指令》）和《电子电气功设备中限制使用某些有害物质指令》（简称《RoHS指令》） 《RoHS指令》和《WEEE指令》规定纳入有害物质限制管理和报废回收管理的有十大类102种产品，前七类产品都是我国主要的出口电器产品。包括大型家用电器、小型家用电器、信息和通讯设备、消费类产品、照明设备、电气电子工具、玩具、休闲和运动设备、医用设备（被植入或被感染的产品除外）、监测和控制仪器、自动售卖机。

RoHS指令限制使用以下六类有害物质
　　1.水银（汞） 使用该物质的例子：温控器、传感器、开关和继电器、灯泡 
　　2.铅 使用该物质的例子：焊料、玻璃、PVC稳定剂 
　　3.镉 使用该物质的例子：开关、弹簧、连接器、外壳和PCB、触头、电池 
　　4.铬（六价） 使用该物质的例子：金属附腐蚀涂层 
　　5.多溴联苯（PBB）使用该物质的例子： 阻燃剂，PCB、连接器、塑料外壳 
　　6.多溴二苯醚（PBDE） 使用该物质的例子：阻燃剂，PCB、连接器、塑料外壳

测试原则：
　　根据欧盟WEEE&RoHS指令要求，AOV是将产品根据材质进行拆分，以不同的材质分别进行有害物质的检测。一般来说： 
　　1.金属材质需测试四种有害金属元素如（Cd镉/Pb铅/Hg汞/Cr6+六价铬） 
　　2.塑胶材质除了检查这四种有害重金属元素外还需检测溴化阻燃剂（多溴联苯PBB/多溴联笨醚PBDE） 
　　3.同时对不同材质的包装材料也需要分别进行包装材料重金属的测试（94/62/EEC）