包装检测设备依据标准

1.纸制品类 1 瓦楞纸板 GB/T 5034 – 85 出口产品包装用瓦楞纸板 GB/T 6544 – 1999 包装材料 瓦楞纸板 GB/T 16718 – 1996 包装材料 重型瓦楞纸板 2 纸袋纸 GB/T 7968 – 1996 纸袋纸 3 瓦楞原纸 GB/T 13023 – 91 瓦楞原纸 4 箱纸板 GB/T 13024-91 箱纸板 5 标准纸板 QB/T 1314 – 91 标准纸板 6 厚纸板 QB/T 1315 – 91 厚纸板 7 蜂窝纸板 BB/T 0016 – 1999 包装材料 蜂窝纸板 8 纸和纸板 GB/T 451.2 - 2002 纸和纸板定量的测定 GB/T 462 - 89 纸和纸板水分的测定法 GB/T 455 – 2002 纸和纸板撕裂度的测定 GB/T 464.2 – 93 纸和纸板的干热加速老化的方法 (120 ± 2 ℃ 或 150 ± 2 ℃ ) GB/T 1539 – 89 纸板耐破度的测定法 GB/T 1540 - 2002 纸和纸板吸水性的测定 ( 可勃法 ) GB/T 1545.2 – 89 纸、纸板和纸浆水抽提液 pH 的测定法 GB/T 6545 - 1998 瓦楞纸板耐破强度的测定法 GB/T 6546 - 1998 瓦楞纸板边压强度的测定法 GB/T 6547 - 1998 瓦楞纸板厚度的测定法 GB/T 7974 –2002 纸和纸板 白度测定法 ( 漫射 / 垂直法 ) GB/T 8941.1 ～ 3 – 88 纸和纸板镜面光泽度 GB/T 12909 - 91 纸和纸板弯曲挺度的测定法 ( 共振法 ) ISO 287: 1985 ( E ) 纸和纸板 - 水分的测定(烘干法) ISO 535: 1991 纸和纸板 - 吸水性测定法 ISO 536: 1995 ( E ) 纸和纸板定量的测定 ISO1974: 1990 纸的撕裂强度测试 ISO 2759: 2001 纸板的耐破强度 ISO 3034: 1975 瓦楞纤维板厚度的测定 ISO 3037: 1994 纸和纸板的边压强度测试 短柱法 ISO 3039: 1975 ( E ) 瓦楞纤维板 - 分层定量测定法 TAPPI T810 - om98 纤维板的耐破强度 TAPPI T811 - om02 纸和纸板的边压强度测试 短柱法 9 瓦楞纸箱 GB/T 5033 – 85 出口产品包装用瓦楞纸箱 GB/T 6543 – 86 瓦楞纸箱 GB/T 16717 – 1996 包装容器 重型瓦楞纸箱 GJB 1109A – 1999 军用瓦楞纸箱 SN/T 0262 – 93 出口商品运输包装瓦楞箱检验规程 10 纸管 GB/T 12124 – 2003 纸管 11 纸桶 GB/T 14187 – 93 包装容器 纸桶 SN/T 0270-1993 出口商品运输包装纸板桶检验规程 12 一次性可降解餐饮具 TB/T 2611 – 1999 铁路快餐盒供货通用技术条件 13 纸杯 QB/T 2294 – 97 纸杯 GB/T 4857.2 – 92 包装 运输包装件 温湿度调节处理 GB/T 2423.2 - 2001 高温试验方法 GB/T 2423.3 - 93 恒定湿热试验方法 GB/T 2423.17 - 93 盐雾试验方法 GB/T 2423.22 - 2002 温度变化试验方法 GB/T 2423.34 - 86 温度／湿度组合循环 ISO 2233: 2000 包装、运输包装件温湿度调节处理 IEC 68-2-2 am 2 (1994-05) 高温试验方法 IEC 68-2-3 (1984) 恒定湿热试验方法 IEC 68-2-11 (1981) 盐雾试验方法 IEC 68-2-14 (1984) 温度变化试验方法 IEC 68-2-38 (1974) 温度／湿度组合循环试验方法 ASTM D 4332-00 包装容器、包装及包装件的测试 GB/T 4857.3 – 92 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.4 – 92 包装 运输包装件 压力试验方法 运输包装件基本试验 采用压力试验机的堆码试验方法 GB/T 4857.16-90 ISO 2234: 2000 运输包装件静载荷堆码试验 ISO 12048: 1994 运输包装件压力试验和采用压力试验机的堆码 ASTM D 642 - 00 运输包装件压力试验 ASTM D4577 - 00 恒定载荷下包装容器抗压试验方法 GB/T 4857.7-92 包装 运输包装件 正弦定频振动试验方法 GB/T 4857.10-92 包装 运输包装件 正弦变频振动试验方法 IEC6 0068-2-6 (1995-03) 电子电工产品环境试验第 2 部分 Ec 和导则 : 振动 ( 正弦 ) 最大振动加速度 : 20g 最大振幅：± 50mm 频率范围： 0.1Hz ～ 1000Hz IEC60068-2-57(1999-11) 电子电工产品基本环境试验 Ff ：振动(时间历程法) 最大频率： 500Hz IEC60068-2-64 ( 1993-05 ) 电子电工产品基本环境试验 Fdb ：宽频带随机振动(数字控制)和导则 最大频率： 500Hz ASTM D999 - 01 运输包装件振动试验 ASTM D3580 - 95 ( 1999 ) 产品振动试验方法 ASTM D 4728 - 95 运输包装件随机振动标准 ISO 2247: 2000 运输包装件正弦定频振动 ISO 8318: 2000 运输包装件正弦变频振动 ISO 13355: 2001 运输包装件随机振动试验 GB/T 4857.11 - 92 包装 运输包装件 水平冲击试验方法 GB/T 4857.15 - 99 包装 运输包装件 可控水平冲击试验方法 IEC 6 0068-2-27 (1987-06) 电工电子产品基本环境试验 Ea 和导则 : 冲击 ASTM D880 - 92(1997) 运输包装件冲击试验 ASTM D4003 - 98 运输包装件可控冲击试验 ISO 2244: 2000 运输包装件水平冲击试验方法 GB/T 4857.5 – 92 包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 2423.8 – 95 电工电子产品基本环境试验试验 Ed: 自由跌落 ISO 2248: 1985 完整、满装的运输包装件 — 跌落试验 IEC 60068-2-32am2 (1990-10) 基本环境试验 Ed: 自由跌落 ASTM D5276 - 98 运输包装件自由跌落试验方法 ASTM D5487 - 98 运输包装件垂直冲击 GB/T 4857.20-92 包装 运输包装件 碰撞试验方法 包装 运输包装件 喷淋试验 GB/T 4857.9-92 ISO 2875: 2000 运输包装件喷淋试验 ASTM D951 - 99 运输包装件喷淋试验 GB/T 4857.12 - 92 包装 运输包装件 浸水试验方法 ISO 8474: 1986 运输包装件浸水试验 IEC 6 0068-2-18 (2000-10) 电工电子产品基本环境试验第 2 部分 R ：水试验 GB/T 4857.13-92 包装 运输包装件 低气压试验方法 GB/T 4857.14-99 包装 运输包装件 倾翻试验方法 ISO 8768: 1987 运输包装件倾翻试验方法 GB/T 4857.6-92 包装 运输包装件 滚动试验方法 ISO 2876: 1985 运输包装件滚动试验 GB/T 4857.8-92 包装 运输包装件 六角滚筒试验方法 GB/T 4857.22 - 1998 包装 运输包装件 单元货物稳定性试验方法 ISO 10531: 1992 运输包装件单元货物稳定性试验方法 ASTM D6055 - 96 机械搬运试验 ASTM D6179 - 97 野蛮装卸试验 GB/T 5398-1999 大型运输包装件试验方法