电线电缆常用计算公式（附部分线缆报价）

一、电线电缆材料用量

铜的重量习惯的不用换算的计算方法：截面积*8.89=kg/km 

如120平方毫米计算：120*8.89=1066.8kg/km 

1、导体用量：（Kg/Km）=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C /

d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数 

2、绝缘用量：（Kg/Km）=（D^2 - d^2）* 0.7854 * G * C * K2 

D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数 

3、外被用量：（Kg/Km）= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G 

D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重 

4、包带用量：（Kg/Km）= D^2 * 0.7854 * t * G * Z 

D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25) 

5、缠绕用量：（Kg/Km）= d^2 * 0.7854 * G * N * Z 

d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率 

6、编织用量：（Kg/Km）= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ 

θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数 / 25.4 / T 

d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重 

比重：铜-8.89；银-10.50；铝-2.70；锌-7.05；镍-8.90；锡-7.30；钢-7.80；铅-11.40；铝箔麦拉-1.80；纸-1.35；麦拉-1.37 

PVC-1.45；LDPE-0.92；HDPE-0.96；PEF（发泡）-0.65；FRPE-1.7；Teflon（FEP）2.2；Nylon-0.97；PP-0.97；PU-1.21 

棉布带-0.55；PP绳-0.55；棉纱线-0.48