QJ850便携式里氏硬度计产品介绍

一、产品概述：

QJ850便携式里氏硬度计是一种新型的便携式硬度测试仪器，主要适用于金属材料的快速硬度测试，具有测试精度高、体积小、操作简单、携带方便、待机时间长，测量范围广泛的特点，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。它是以里氏硬度为原理，可方便快捷地对多种金属材料进行测量，并可以在不同硬度制式间自由转换，该产品采用全封闭金属外壳，坚固耐用，并具有优异的抗磁场、抗振动、抗干扰能力。先进稳定的军工级芯片，大屏幕液晶显示，全中文菜单，简单方便。并可以配置各种异型支撑环，来满足于各种测试条件和环境，可适配所有异型冲击装置传感器无需校准，自动识别。主机带有RS232接口，可以方便、快捷地与电脑PC机进行数据交换和参数设定，两节高容量5号碱性电池供电，携带方便，更换更灵活。并配备军用级高强度、抗冲击、超强密封防水、防潮、防尘、防腐蚀、坚韧抗压的专业仪器箱，适宜条件恶劣的野外作业。

二、功能特点：

l         完全密封的金属外壳，小巧、便携、可靠性高，适用于恶劣的操作环境，抗振动、抗冲击及电磁干扰的性能，坚固耐用；

l         依据里氏硬度测量原理，可以对多种金属材料进行检测。测量范围广泛，对测量工件没有形状限制，支持360度测量方向，并具有开机示值软件校准功能，更能保证测量结果在各个行业不同的规范和标准下测量精确。

l         支持多种硬度制氏，里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏A(HRA)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)。测量之前和测量之后均可以进行硬度制氏之间的转换。

l         无需校准自动识别冲击装置类型（D、DC、D+15、C、DL、E、G）。七种异型冲击装置及全系列异型支撑环，满足不同领域测试产品的最大需求。

l         全中文大屏幕128×64图形点阵LCD液晶显示, 有EL背光灯支持，可调节显示对比度，方便在光线昏暗的环境中使用。

l         主机面板全中文菜单式操作，按键设计体现人性化理念，一键式操作实现材料和硬度制氏的任意切换，简单方便。

l         带有RS232通讯接口，标准配置附带连接电脑的PC数据处理软件，可以方便、快捷地与PC机进行数据交换和参数设定。

l         大容量存储最大500组（每组冲击次数32～1）硬度测量数据，每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。利用软件连接电脑还可实现海量存储。

l         可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。

l         支持“锻钢（Steel）”材料，当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时，可直接读取HB值，无需人工查表。

l         “一键恢复功能”使仪器完全恢复到原始出厂状态，在也不用担心由于误操作导致仪器出现的大部分使用问题；

l         具有自动休眠、自动关机等节能功能，低功耗设计，两节5号碱性电池供电，方便更换，电池可靠性更强。

l         两年内免费保修（易损、易耗件除外），易损、易耗配件价格合理。

三、技术参数：

l         测量范围： (170-960)HLD,(17.9-69.5)HRC,(19-683)HB,(80-1042)HV,(30.6-102.6)HS,

(59.1-88)HRA, (13.5-101.7)HRB

l         测量方向：支持360º(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)

l         硬度制式：里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏A(HRA)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)

l         测试精度：示值误差±4HLD，示值重复性±4HLD

l         测量材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢

l         可选冲击装置：D、DC、DL、C、D+15、E、G

l         显示：点阵LCD，128×64图形点阵液晶

l         数据存储：最大500组（每组冲击次数32～1）

l         工作电压：3V（两节5号碱性电池）

l         主机持续工作时间：约100小时（不开背光时）

l         通讯接口：RS232 接口

l         外形尺寸：133 X 82 X 32 mm

l         重量：约 0.4kg (主机)

四、应用领域：

l         模具型腔等试验空间很狭小的工件。

l         机床导轨，汽车底盘的硬度检测。

l         轴承及其它零件生产流水线。

l         压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。

l         直接测试大型、重型的试件。

l         热处理工件的质量控制。

l         已安装的机械或永久性组装部件。

l         要求对测试结果有正规的原始记录。

l         金属材料仓库的材料区分。

l         大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。

五、工作条件：

环境温度：操作温度－20～＋61℃；存储温度：－30℃～＋61℃

相对湿度≤90％；

周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。

六、开机显示说明：

l         电池电量：显示剩余电量。

l         冲击方向：当前冲击方向。

l         平均值：达到设定的冲击次数后，显示平均值时出现。

l         硬度制式：当前测量值的硬度制。

l         测量值：当前单次测量值（无平均值提示），当前多次平均值（有平均值提示）。 显示向上箭头: 表示超过转换或测量范围，显示向下箭头: 表示低于转换或测量范围。

l         材料：当前设定的材料。

l         冲击次数：测量时显示已经完成的冲击次数，用次数快捷键设置冲击次数时显示设置的冲击次数，浏览单次测量值时显示单次测量值的对应次数。

七、数据处理软件：

QJ系列里氏硬度计数据处理软件主要功能包括，下载主机测量数据、批量存储测量数据文件、设定数据超限报警、设置主机状态参数、打印测量数据结果、帮助使用说明等强大功能，可及时提供测量报告的掌握与读取。

八、QJ 850标准配置 :

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 标准里氏硬度块（HLD值） | 1块 |
| 3 | D型冲击装置传感器 | 1只 |
| 4 | 数据传输处理软件 | 1套 |
| 5 | 数据通信线缆 | 1条 |
| 6 | 尼龙刷A | 1只 |
| 7 | 小支承环 | 1只 |
| 8 | 高容量（5号）碱性电池 | 2节 |
| 9 | 合格证/保修卡/装箱单/使用说明书 | 1套 |
| 10 | 检定证书 / 里氏硬度转换对照表 | 1份 |
| 11 | 军用级高强度抗冲击密封防潮仪器箱 | 1只 |

九、选配件 :

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 异型冲击装置传感器 | 7种 |
| 2 | 全系列异型支撑环 | 12个 |
| 3 | 尼龙刷B | 配G型冲击装置 |
| 4 | 里氏硬度块(低硬度值) | 配G型冲击装置 |

1．异型冲击装置传感器:

2．全系列异型支撑环:

特别注意： 当被测表面曲率半径小于30mm（D、DC、D+15、C、E型冲击装置）或小于50mm（Ｇ型冲击装置）的试样在测试时，应使用小支承环或异型支承环。

3．异型支承环系列表

| 序号 | 代 号 | 型 号 | 异型支承环简图 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QJ-7 | Z10-15 |  | 测外圆柱面R10～R15 |
| 2 | QJ-8 | Z14.5-30 |  | 测外圆柱面R14.5～R30 |
| 3 | QJ-9 | Z25-50 |  | 测外圆柱面R25～R50 |
| 4 | QJ-10 | HZ11-13 |  | 测内圆柱面R11～R13 |
| 5 | QJ-11 | HZ12.5-17 |  | 测内圆柱面R12.5～R17 |
| 6 | QJ-12 | HZ16.5-30 |  | 测内圆柱面R16.5～R30 |
| 7 | QJ-13 | K10-15 |  | 测外球面SR10～SR15 |
| 8 | QJ-14 | K14.5-30 |  | 测外球面SR14.5～SR30 |
| 9 | QJ-15 | HK11-13 |  | 测内球面SR11～SR13 |
| 10 | QJ-16 | HK12.5-17 |  | 测内球面SR12.5～SR17 |
| 11 | QJ-17 | HK16.5-30 |  | 测内球面SR16.5～SR30 |
| 12 | QJ-18 | UN |  | 测外圆柱面，半径可调R10～∞ |

十、测量范围表：

| 材料 | 硬度制 | 冲击装置 |
| --- | --- | --- |
|  |  | D/DC | D+15 | C | G | E | DL |
| Steel and cast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9～68.5 | 19.3～67.9 | 20.0～69.5 |  | 22.4～70.7 | 20.6～68.2 |
|  | HRB | 59.6～99.6 |  |  | 47.7～99.9 |  | 37.0～99.9 |
|  | HRA | 59.1～85.8 |  |  |  | 61.7～88.0 |  |
|  | HB | 127～651 | 80～638 | 80～683 | 90～646 | 83～663 | 81～646 |
|  | HV | 83～976 | 80～937 | 80～996 |  | 84～1042 | 80～950 |
|  | HS | 32.2～99.5 | 33.3～99.3 | 31.8～102.1 |  | 35.8～102.6 | 30.6～96.8 |
| Steel锻钢 | HB | 143～650 |  |  |  |  |  |
| CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4～67.1 | 19.8～68.2 | 20.7～68.2 |  | 22.6～70.2 |  |
|  | HV | 80～898 | 80～935 | 100～941 |  | 82～1009 |  |
| Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5～101.7 |  |  |  |  |  |
|  | HB | 85～655 |  |  |  |  |  |
|  | HV | 85～802 |  |  |  |  |  |
| GC. IRON 灰铸铁 | HRC |  |  |  |  |  |  |
|  | HB | 93～334 |  |  | 92～326 |  |  |
|  | HV |  |  |  |  |  |  |
| NC、IRON 球墨铸铁 | HRC |  |  |  |  |  |  |
|  | HB | 131～387 |  |  | 127～364 |  |  |
|  | HV |  |  |  |  |  |  |
| C．ALUM 铸铝合金 | HB | 19～164 |  | 23～210 | 32～168 |  |  |
|  | HRB | 23.8～84.6 |  | 22.7～85.0 | 23.8～85.5 |  |  |
| BRASS 铜锌合金 （黄铜） | HB | 40～173 |  |  |  |  |  |
|  | HRB | 13.5～95.3 |  |  |  |  |  |
| BRONZE铜锡合金 （青铜） | HB | 60～290 |  |  |  |  |  |
| COPPER纯铜 | HB | 45～315 |  |  |  |  |  |

十一、异型冲击装置传感器技术参数对照表及适用范围：

| 异型冲击装置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲击能量 冲击体质量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g |
| 球头硬度: 球头直径: 球头材料: | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 5mm 碳化钨 | 5000HV 3mm 金刚石 |
| 冲击装置直径: 冲击装置长度: 冲击装置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g |
| 试件最大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV |
| 试件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm |
| 试件最小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密实耦合 | >5kg 2～5kg 0.05～2kg | >5kg 2～5kg 0.05～2kg | >1.5kg 0.5～1.5kg 0.02～0.5kg | >15kg 5～15kg 0.5～5kg | >5kg 2～5kg 0.05～2kg |
| 试件最小厚度 密实耦合 硬化层最小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm |
| 球头压痕尺寸 |
| 硬度300HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm |
| 硬度600HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm |
| 硬度800HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm |
| 冲击装置传感器 适用范围 | DC型测量孔或圆柱筒内; DL型测量细长窄槽或孔； D型用于常规测量 | D+15型接触面细小，加长，适宜测量沟槽或凹入的表面 | C型冲击力小，对被测表面损伤很小，不破坏硬化层，适合测量小轻薄部件及表面硬化层 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 | E型测量硬度极高的材料 |

保修说明：

用户按《使用说明书》正常操作条件下，在两年内产品发生质量问题，上海强佳电气有限公司免费保修，易损、易耗件除外。

上海强佳电气有限公司

地 址: 上海市恒丰北路100号

电 话: 021-56550898 61533597

传 真: 021-5655099

联系人: 曹 洋

网 址: http://www.shqjdq.com

邮 箱:shqjdq@163.com