磨料代号与物理性能对照表 中国与外国常用磨料代号对照表 磨 料 国际 标准ISO-525 中 国 （GB2476-1994） 日 本(GB2476-81) 美 国 诺登公司 英 国 环球公司 前西 德GFR 前苏联 (TOCT2424-75） 意大利MAB 棕刚玉 A A A A A NK 18A、15A、14A、13A、12A A、5A 白刚玉 c WA WA 38A，WA WA EK 25A、24A、23A EK 黑碳化硅 TH c C 37 BC SC 55C、54C、53C SIC 绿碳化硅 Tl GC GC 39C C SCG 64C、63C SCY 磨料物理性能对比表 项 目 棕刚玉 白刚玉 黑碳化硅 绿碳化硅 基本矿物 a-Al2O3 a-Al2O3 a-SIC a-SIC 晶系 六方体 六方体 六方体 六方体 色泽 棕褐色 白色 黑色 绿色 密度 ≥3.90g/cm3 ≥3.90g/cm3 ≥3.12g/cm3 ≥3.18g/cm3 堆积密度 1.68-1.95g/cm3 1.75-1.95g/cm3 1.45-1.56g/cm3 1.45-1.56g/cm3 莫氏硬度 9 9 9.15 9.15 显微硬度 1800-2200kg/mm2 2200-2300kg/mm2 3100-3280kg/mm2 3280-3400kg/mm2 研磨能力（以金刚石为1作比较） 0.10 0.12 0.25 0.28 线膨胀系数（900℃时a.10-6/℃ ） 7.6 8.3 4.4 4.6 比电阻 1014-1016Ω.cm 1014-1016Ω.cm 3x105-3x107 Ω.cm 3x105-3x107 Ω.cm 2．中外常用磨料粒度尺寸比较表 中国与外国常用磨料粒度尺寸比较表 粒度号 基本粒尺寸范围（μm ） 中国 (GB/T2481.1-1998) 国际标准ISO(86)FEPA(84) 日本工业标准JISR6001-1998 美国标准ANSIB74.12-1992 F4 5600-4750 -- 5600-4750 F5 4750-4000 -- 4750-4000 F7 3350-2800 -- 3350-2800 F8 2800-2360 2800-2360 2800-2360 F10 2360-2000 2360-2000 2360-2000 F12 2000-1700 2000-1700 2000-1700 F14 1700-1400 1700-1400 1700-1400 F16 1400-1180 1400-1180 1400-1180 F20 1180-1000 1180-1000 1180-1000 F22 1000-850 1000-850 - F24 850-710 850-710 850-710 F30 710-600 710-600 710-600 F40 500-425 500-425 - F46 425-355 425-355 425-355 F54 355-300 355-300 355-300 F60 300-250 300-250 300-250 F70 250-212 250-212 250-212 F80 212-180 212-180 212-180 F90 180-150 180-150 180-150 F100 150-125 150-125 150-125 F120 125-106 125-106 125-106 F150 106-75 106-75 106-75 F180 90-63 90-63 90-63 F220 75-53 75-53 75-53 F240 - - - - 75-53 国别 标准号 中国标准 GB/T2481.2-1998 国际标准 ISO8486-2:1996 FEPA标准 42-GB-1984 德国标准 DIN69101-1985 美国标准ANSI B74.10-1997(R1988) 日本工业标准JISR 6001-1987 检测 方法 光电沉降仪 沉降管 光电 沉降仪 沉降管 5000D 沉降管 沉降管 电阻法 粒度 标记 粒度组成（ds50值） 230 53.0±3.0 5.7±3.0 53.0±3.0 55.7±3.0 50.0±3.0 -- -- -- 240 44.5±2.0 47.5±2.0 44.5±2.0 47.5±2.0 42.0±2.0 53.5±50.0 60.0±4.0 57.0±3.0 280 36.5±1.5 39.9±1.5 36.5±1.5 39.9±1.5 34.5±1.5 44.0±40.5 52.0±3.0 48.0±3.0 320 29.2±1.5 32.8±1.5 29.2±1.5 32.8±1.5 32.8±1.5 36.0±32.5 46.0±2.0 40.0±1.5 360 22.8±1.5 26.7±1.5 22.8±1.5 26.7±1.5 26.7±1.5 28.8±25.8 40.0±2.0 35.0±2.0 400 17.3±1.0 21.4±1.0 17.3±1.0 21.4±1.0 21.4±1.0 23.6±20.6 34.0±2.0 30.0±2.0 500 12.8±1.0 17.1±1.0 12.8±1.0 17.1±1.0 17.1±1.0 19.7±16.7 28.0±2.0 25.0±1.0 600 9.3±1.0 13.1±1.0 9.3±1.0 13.7±1.0 13.7±1.0 16.0±13.0 24.0±1.5 20.0±1.5 700 -- -- -- -- -- -- 21.0±1.3 17.0±1.3 800 6.5±1.0 11.0±1.0 6.5±1.0 11.0±1.0 11.0±1.0 12.3±9.8 18.0±1.0 14.0±1.0 1000 4.5±0.8 9.1±0.8 4.5±0.8 9.1±0.8 9.1±0.8 9.3±6.8 15.5±1.0 11.5±1.0 1200 3.0±0.5 7.6±0.5 3.0±0.5 7.6±0.5 7.6±0.5 6.5±4.5 13.0±1.0 9.5±0.5 1500 -- --- -- -- -- -- 10.5±1.0 8.0±0.6 2000 -- -- -- -- -- -- 8.5±0.7 6.7±0.6 2500 -- -- -- -- -- -- 7.0±0.7 5.5±0.5 3000 -- -- -- -- -- -- 5.7±0.5 4.0±0.5 4000 -- -- -- -- --- --- - 3.0±0.4 6000 -- -- -- -- -- -- - 3.0±0.4 8000 -- -- -- -- -- -- - 2.0±0.4