永固洋红HF4C

产品C.I.索引号：C.I.Pigment Red 185

结构号：C.I. 12516

化学类别：苯并咪唑酮

结构式：

CAS号：51920-12-8
EU 号：257-515-0

分子式：C27H24N6O6S

分子量：560.63

技术指标：
外  观：艳蓝光红 
色  光：与标准品近似
着色力：100±5%（与标准品相比） 
耐热性：≥300°C
耐晒性：8级

耐侯性：7-8级
耐酸碱：5级

吸油量：≤45 g/100g(%)

性   能：色泽鲜艳，着色力强。耐晒性能优良，耐溶剂性；无迁移性。

用   途：可用于油漆，油墨，涂料，橡胶，色母，塑料树脂，塑胶制品的着色。