固美透红2030

产品C.I.索引号：C.I.Pigment Red 254

结构号：C.I. 56110
化学名称：吡咯并吡咯二酮
结构式：
CAS号：84632-65-5

EU 号：402-400-4

分子式：C18H10CI2N2O2
分子量： 357.19
技术指标：

外  观：红色粉末

色  光：与标准品近似

着色力：100±5%（与标准品相比）

耐热性：≥260°C
耐晒性：8级

耐侯性：7-8级
耐酸碱：5级

吸油量：≤45 g/100g(%)

性   能：色泽鲜艳，着色力强。耐晒性能优良，耐溶剂性；无迁移性。

用   途：可用于油漆，油墨，涂料，橡胶，色母，塑料树脂，塑胶制品的着色。