荧光增白剂 OB

产品C.I.索引号：C.I.FLUORESCENT BRIGHTENER 184

化学名称：2.5-双-(5-叔丁基-2-苯并噁唑基)噻吩 
结构式：
CAS号：7128-64-5
EU 号：7128-64-5 
分子式：C26H26N2O2SH9C4 
分子量：430 
性质：本品为亮黄色结晶粉末，无味.熔点196-203°C，分解温度大于220°C.不溶于水,溶于烷烃脂肪烃旷物油蜡及通常的有机溶剂中.荧光色调为蓝色光,最大吸收波长为375nm(乙醇)。
技术指标：
         外  观：亮黄绿色结晶粉末 
         色  光：鲜艳蓝色荧光(与标准品相似) 
         熔  点：196-203°C 
         含固量：≥99.5% 
         细  度：通过100目 
用途：主要用于油漆，油墨，涂料，热塑性塑料，聚氯乙烯，聚乙烯，聚丙烯，聚苯乙烯，丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物，苯乙烯/丙烯腈共聚物，苯乙烯/丁二烯共聚物，醋酸纤维素，聚酰胺，聚甲基丙烯酸甲酯，丙烯酸类树脂，聚酯纤维(涤纶)，油漆，涂料，油墨的增白。