皮 革 摩 擦 脱 色 实 验 方 法
 
CF—02  磨擦褪色
发行日期：1996.7                     匯编:JayCheney
页数:2                               審计:Ian Cragg          QA－ＭO2
 参考实验方法:AATCC8
 
实验目的:测试有色料中各种色料受到外物磨擦后的褪色程度.
实验材料:真皮料, 人造皮料,布类,包装盒和喷漆材料.
实验器材:
1)      磨擦褪色装置(须符合AATCC实验方法8标准).
2)      白细布.
3)      水槽.
4)      蒸馏水.
5)      AATCC比色卡
 
试片的制作:
A:材料试片
     
     用斩刀或剪刀从待没材料上载取两片适合磨擦褪色装置整个平台大小的试片.一片用来做干式测试,另一片用来做湿测试.
 
B:白细布试片
  用斩刀或剪刀从白细布上载取两片大小约为5cm×5cm的试片.
试片数目:每一材料干、湿各测试（1）片试片。
实验步骤：
 
A：干式测试
 
1）  将材料试片正面朝上平铺于磨擦褪色装置底板上，压下试片固定框，拧紧四角上的螺栓。
2）  将白细布试包住柱状磨擦锤下端，再用铁丝夹紧。
3）  抽去滑动板固定栓，降下磨擦锤，使白细布与材料试片接触；磨擦锤总荷重为900克。
4）  握住手摇柄，转动10转，使磨擦锤下端白细布试片在材料表面上来回移动10次，每次前后距离为10.4±0.3cm,其速度为每秒钟往复一次.
5）  从磨擦锤上取下白细布,平放在一张白纸上.
(注:在评估前,须用透明胶纸轻轻粘去白细布试片上的其它附著物.)
6)      评估干式脱色级数时,应选取白细布细布试片上颜色最深处与AATCC标准的比色卡对比,在正常的目光下,确定其脱色级数.
(注:AATCC标准比色卡至少每12个月须更换一次.)
 
B:湿式测试
1)      将材料试片正面朝上平铺在磨擦褪色装置底板上,压下试片固定框,拧紧四角上的螺栓.
(注:不得用做过干式测试的试片,来做湿式测试.)
2)      另取一块白细布用蒸馏水浸湿,甩去过多的水份,用铁丝将其固定于柱状磨擦锤下端.
3)      抽去滑动板固定栓,降下磨擦锤,使白细布与材料试片的表面接触,磨擦锤总荷重为900克.
4)      握住手摇柄,转动10转,使磨擦下端白细布在材料表面上来回移动10次,每次前后距离为10.4±0.3cm,其速度为每秒钟往反一次.
5)      取下白细布,让其在23±2℃温度下充分风干.
(注:在评估脱色级数之前,须用透明胶轻轻粘去白细布上的附著物.)
6)      评估湿式脱色级数时,应选取白细布试片上颜色最深处与AATCC标准的比色卡对比,在正常的目光下,确定其脱色级别.
(注:AATCC标准色卡至少每12个月须更换一次.)
C:溶济擦拭(喷漆)
      除白细布须用指定的溶济浸湿(取代蒸馏水)外,其它都按”湿式测试”同样的方法进行
      测试.
报告记录:按照AATCC对色卡分别读取干式和湿式的级数,精确至0.5级.
注：我司为直接生产厂家，专业生产电动摩擦脱色试验机及手动摩擦脱色试验机，如贵司有需求请致电罗先生15906260582，将竭诚为您服务！

此文章来自向科检测仪器有限公司技术部    未经允许  严禁转载

查看关于磨擦脱色试验机的仪器，请参考以下页面：

http://www.ksxk17.com

向科检测仪器有限公司（宣）

联系方式：

服务热线：0512-50360218

销售热线：0512-88843315/88843316

传    真：0512-82175086-1085

联 系 人：罗先生 15906260582

张先生 13915730181

地    址：昆山市经济开发区衡山路

网    址：http://www.ksxk17.com

http://www.xk-17. com