电触头材料化学分析方法

铜钨中铜含量的测定

（碘量法）

1.范围

本标准规定了铜钨电触头材料中铜量的测定方法。

本标准适用于铜钨电触头材料中铜量的测定。测定范围：

15.00%～45.00%。

2.方法提要

试样以硫酸的硫酸铵溶解，于弱酸介质中加入碘化钾溶液，使Cu2+

还原为Cu+，析出等当量的碘。以淀粉液为指示剂，由硫代硫酸钠标准

溶液滴定的体积测定铜的含量。

3.试剂

3.1 硫酸（p 1.84g/ml）。

3.2 硫酸铵，固体。

3.3 醋酸（36%）。

3.4 氟化钠溶液（20g/L）。

3.5 氢氧化铵溶液（1+1）。

3.6 碘化钾溶液（200g/L）。

3.7 硫氰酸氨溶液（200g/L）。

3.8 硫代硫酸钠标准溶液0.025mol的配制及标定：

3.8.1 配制：称取6.2g硫代硫酸钠溶于经煮沸冷却的水中，加入0.2g

无水碳酸钠，溶解后用煮沸并已冷却的水稀释至1000ml，摇匀。贮于

棕色瓶中，放置一周后标定。

3.8.2 标定：标确称取0.0500g纯铜（99.95%）于250 m l 三 角 烧 杯

中，加10ml硝酸（1+1）加热溶解。除尽氮氧化物。蒸发至近干，冷

却，加约20ml水，以下按4.2.2～4.2.3条进行。

硫代硫酸钠标准溶液相当铜的质量按式（1）计算：

………………………………（1）

式中：C一硫代硫酸钠标准溶液相当铜的质量，g/ml;

m一称取纯铜的质量，g；

V一标定小号硫代硫酸钠标准溶液的体积，ml。

3.9 淀粉溶液（5g/L）现用现配。

4.分析步骤

4.1 试料

按表1称取试料三份，精确至0.0001g。

表1 试料量

铜含量（%） 试料量（g）

15.00～30.00 0.2000

〉30.00～45.00 0.1000

4.2 测定

4.2.1 将试料置于250ml三角烧杯中，加入5ml硫酸（3.1），3g硫酸

铵（3.2），盖上无颈小漏斗，加热溶解后。冷却至50～80℃。加水约

10ml，摇动至粘稠的胶体溶解。

4.2.2 加10ml氟化钠溶液（3.4），用氢氧化铵溶液（3.5）中和至铜

氨络离子蓝色出现后，再滴加醋酸（3.3）至铜氨络离子蓝色消失并过

量3ml，流水冷却至室温。

4.2.3 加入10ml碘化钾溶液（3.6），立即用硫代硫酸钠标准溶液

（3.8）滴定至淡黄色后，加10ml硫氰酸铵溶液（3.7），继续滴定至

淡黄色。加3ml淀粉溶液（3.9），继续滴至蓝色消失（一分钟内不返

蓝）为终点。

5.分析结果计算

铜的百分含量按式（2）计算

Cu ………………………………（2）

式中： 一硫代硫酸钠标准溶液相当于铜的质量，g/ml；

一滴定试样所消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积，ml；

一试料的质量，g。

6.允许差

实验室之间分子结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2 允许差

铜含量 允许差

15.00～30.00 0.20

〉30.00～45.00 0.30

100&% · (%) = ×

m

CV

中华人民共和国机械行业标准 JB/T 4107.2-1999