使用马弗炉要注意哪些事项

一、注意事项：
      1、为确保使用安全，必须加装地线，并良好接地。 
      2、马弗炉加热时，炉外壳也会变热，工作环境要求无易燃易物品和腐蚀性气体，且容易散热。 
      3、马弗炉使用完毕，应切断电源，使其自然降温。待降温度降至200℃以下时，方可开炉门。不应立即打开炉门，以免炉膛突然受冷碎裂，如急用，可先开一条小缝，让其降温加快。
      4、新炉内的耐火材料含有一定水分，第一次使用或长期停用后再次使用时应先进行烘炉，温度200～600℃逐渐升温，时间约4-5小时，防止炉膛受潮后因温度急剧变化而破裂；首次使用通过烘烤还可使加热元件生成氧化层。
      5、使用时炉膛温度不得超过最高炉温，以免烧毁电热元件，也不要长时间工作在额定温度以上。 
      6、注意安全，防止烫伤。
      7、几次循环加热后，炉子的绝缘材料可能出现裂纹，这些裂纹是热膨胀引起的，对炉子的质量没有影响。
      8、经常检查接线头，和指针的运作状况。至少一个月检测一次按钮，清洁一次炉膛，清洁炉膛需在不通电情况下进行。

二、延长其炉丝使用寿命
      1、不要长期在高温状态工作，
      2、正确的预热，
      3、数显控制时适当调低输出电压，升温速度变慢，选用优质的电炉丝。