主要国家地区塑胶料制品限制8大重金属的含量

欧洲：EN71、PREN1122、91/338/EEC、94/62/EC （欧洲玩具标准。EU Toy Standards）

美国：AST，963-96 EPA3050B

日本：ST96

澳大利亚：AS1647

| 8大重金属含量上限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素名 最大含量（PPM） | 铅Pb | 镉Cd | 汞Hg | 砷As | 铬Cr | 硒Se | 锑Sb | 钡Ba |
| EN71、PREN1122、91/338/EEC、94/62/EC | 90 | 75 | 60 | 25 | 60 | 500 | 60 | 1000 |
| ASTM963-96 | 90 | 75 | 60 | 25 | 60 | 500 | 60 | 1000 |
| AS 1647 | 90 | 75 | 60 | 25 | 60 | 500 | 250 | 1000 |
| ST96 | 90 | 75 | 60 | 25 | 60 | 500 | 60 | 1000 |

| 元素名 最大含量（PPM） | 铅 （Pb） | 汞 （Hg） | 镉 （Cd） | 六价铬 （Cr VI） | 聚溴二苯醚 （PBB） | 聚溴联苯 （PBDE） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RoHS指令 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ELV指令（欧盟2000/53/EC号） | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 未界定 | 未界定 |
| JBCE（欧洲日系商业协会） | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ENV1122(欧洲)philips001（飞利浦内部规定） | 未界定 | 未界定 | 5 | 未界定 | 未界定 | 未界定 |
| EPA3050B (美国环保局) | 90 | 未界定 | 未界定 | 未界定 | 未界定 | 未界定 |

| ROHS检测设备种类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型家用电器 | 照明设备 | 小型家用设备 | 电气与电子工具 |  |
| 信息科技与电信设备 | 玩具、体闲与运动设备 | 消费者电器 | 自动售货机 |  |
| 限制使用以下物质 |  |  |  |  |
| 物质 | 应用 |  |  | 极限值 |
| 铅（Pb） | 焊料、电缆、电线、塑料件以及元件抛光 |  |  | 1000 PM |
| 汞（Hg） | 开关、液晶显示器、继电器与灯炮 |  |  | 1000 PM |
| 镉（Cd） | 电源线、电线与开头触点 |  |  | 100 PM |
| 六价铬（Cr VI） | 外壳的表面处理 |  |  | 1000 PM |
| 聚溴联苯醚 PBB | 塑料与印刷电路板 |  |  | 1000 PM |
| 聚溴联苯 PBDE | 塑料、橡胶与印刷电路板 |  |  | 1000 PM |

普分公司仪器测量ROHS金属元素及8大重金属的最低检出限：

| 元素 | 波长(nm) | 火焰法 |  | 富氧法 |  | 氢化物法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灵敏度(ug/ml ) | 检出限(ug/ml) | 灵敏度(ug/ml ) | 灵敏度(ug/ml ) | 灵敏度(ug/ml ) | 检出限(ug/ml) |  |
| 砷As | 197.2 |  |  |  |  | 0.18×10-3 | 0.08×10-3 |  |
| 钡Ba | 553.6 |  |  | 1.0 | 0.65 |  |  |  |
| 镉Cd | 228.88 | 0.03 | 0.0088 |  |  |  |  |  |
| 铬Cr | 357.90 | 0.05 | 0.031 |  |  |  |  |  |
| 铜Cu | 324.75 | 0.03 | 0.004 |  |  |  |  |  |
| 汞Hg | 253.6 |  |  |  |  | 0.5×10-3 | 0. 5×10-6 |  |
| 铅Pb | 283.30 | 1.0 | 0.1 |  |  | 0.18×10-3 | 0.08×10-3 |  |
| 锑Sb | 217.6 | 1.0 | 0.2 |  |  | 0.3×10-3 | 0.6×10-6 |  |
| 硒Se | 196.0 |  |  |  |  | 0.32×10-3 |  | 0.1×10-6 |

ROHS指令中的　聚溴二苯醚（PBB） 聚溴联苯（PBDE）的检测, 用紫外可见分光光度计可以测量，但其检出限较低，方法繁杂且误差大（约为5PPM）。

荧光X射线仪也可以测量，但其有很多的局限性，如：1、只能检测样品表面的元素含量，不能检测样品内部的元素含量；2、且其检出限低且误差大（误差可达30%）；3、对于聚溴二苯醚（PBB）和聚溴联苯（PBDE）的检测，只能检测出两种样品的总溴，不能区分出PBB和PBDE中溴的分别含量。

所以荧光X射线仪很难满足ROHS指令测量的要求。所以对聚溴二苯醚（PBB） 聚溴联苯（PBDE）的检测，我们建议客户到SGS公司检测，目前国际上公认标准方法为GC－MC法测量 (气相色谱－质谱)，此两种仪器目前市场售价合计约为80万。

汞Hg 砷As 硒Se元素的原子特性为冷吸收，所以测量这些元素须用到氢化物发生器，让其在低温状态下产生原子蒸气吸收光能量.

肖振华   13480629770

TEL/FAX  0755-27888101

www.szpufen.com

E-mail:xzhjob@163.com

深圳普分科技有限公司