SC-145型砂浆稠度仪的结构，使用方法及维护保养

一、SC-145型砂浆稠度仪仪器结构：

仪器主要由底盘、支架、数显标尺、标准试锥（连刻度尺）和盛料容器组成。

底盘和立柱使用键、弹簧垫圈和螺母连接在一起。横臂上由两个紧定螺钉分别控制它在立柱上上下滑动和刻度尺在它上面滑动。松开立柱上的左边紧定螺钉，横臂可以上下移动，然后固定在所需的位置上。

数显标尺在如图横臂右边，数显标尺在任意位置可调零，标准试锥体的垂直沉入深度可以直接在标尺读出。

SC-145型砂浆稠度仪的结构，使用方法及维护保养

二、SC-145型砂浆稠度仪使用方法：

1. 将搅拌好的试验用砂浆放入锥形盛料容器内。

2. 提起刻度尺，将横臂下降至适当位置（必须使刻度尺有足够下沉长度），让锥体尖端与容器内的砂浆混合物表面上端面正好接触，将数显标尺调零。

3. 松开刻度尺，让标准锥体以其自身重量沉入砂浆混合物中。

4. 待标准锥体不再往砂浆中沉入时，此时可以直接从数显标尺上读出所测的沉入深度。

三、SC-145型砂浆稠度仪仪器保养：

1. 标准试锥存放或使用时，应注意严加保护，不得碰伤标准锥体的外锥面和锥体尖端。

2. 试验完毕后，仪器应清洗干净，并涂上防锈脂。

3. 仪器不用时加罩保存

SC-145型砂浆稠度仪的结构，使用方法及维护保养