承载比试验仪操作使用及注意事项

承载比试验仪操作使用及注意事项操作使用

1、承载比试验仪供电电源为三相，380V。接通电源，将倒顺开关扳到“顺”的位置，托盘开始上升，如托盘下降立即停机倒相(三棵电源线任意调换其中的两棵)检查离和器手轮进出、转动是否正常，手轮拉出为手动状态，手轮推进为电动状态，如一切正常可准备开始试验。

2、承载比试验仪按《公路路面基层材料试验规程》JTJ057-85承载比试验方法制取试件。

承载比试验仪操作使用及注意事项

3、承载比试验仪测量泡水膨胀量

⑴将经过湿气养生的试件放上装有调节杆的多孔板，在板上加足够的荷载板，使度件面上的压力等于该材料层上路面的压力。

⑵将试筒与多孔板一起放在水槽内(先不放水)并在拉杆将模具拉紧，安装百分表，读取初始读数。

⑶向水槽内放水，使水自由进到试件的顶部和底部，泡水期间，槽内水面应保持在试件顶面以上25mm，通常试件要泡96小时。

⑷在泡水时间到时，读取百分表读数，计算膨胀量：

泡水后试件高度的变化

原试件高(120mm)

⑸从水槽中取出试件，倒出试件面上的水，静置15分钟让其排水，然后卸支附加载荷和多孔板、底板及滤纸，并称重M，以计算试件的湿度和密度的变化。

承载比试验仪操作使用及注意事项

4、贯入试验

⑴将泡水试验终了的试件放到试验仪升降盘上，调整贯入杆与测力环对中，在贯入杆周围放置预定数量的荷载板。

⑵先在贯入杆上用手轮施加45N荷载，然后将测力环测形变的百分表调整到零点。

⑶加荷压入手轮，记录测力百分表某些读数(20、40…)时的贯入量，并注意贯入量为2.5mm时，能有8个以上的读数，总贯入量应超过7mm。

⑷计算、绘制压力—贯入量曲线，计算贯入量为2.5、50mm时的承载比：              单位压力7或10.5

承载比试验保养

1、承载比试验仪每次试验后，应立即将仪器擦洗干净。

2、承载比试验仪使用一年后应把变速箱内润滑油脂换上新的润滑油脂，以后定期保养。承载比试验仪操作使用及注意事项