沥青延伸度测定仪使用注意事项及使用说明

使用注意事：

1、延伸仪试验应放在平整的工作台上。

2、齿条、齿轮为金属制成，应保持清洁，以免将齿轮与齿条的齿面轧坏。

3、离合器齿数较少，挂离合时不要用力过猛，以免将离合损伤。

4、当齿轮与齿条不同步歪曲时，应轻轻抬起马达予以校正。

5、试验完各部位应加油，以免锈蚀。

沥青延伸度测定仪使用注意事项及使用说明

LY-1.5沥青延伸度测定仪，低温沥青延伸仪试验说明

1、延伸仪试验前应仔细检查各运动部件是否运转正常，特别是齿条的齿面上有无碎末或其它东西清扫干净，装放试件前，务必开空车运转一下，待仪器检查无异常情况后，即可试验。

2、将隔离剂拌和均匀，涂于玻璃板或金属板上和试模的内侧面并将试模在玻璃板或金属上拼装好。

3、将沥青试样放在砂浴上加热熔化，脱水，并充分搅拌至气泡完全排除再滤筛，然后将试样自试模一端至另一端往返数次缓缓注入模中，并略高出试模。

4、试样在室温下冷却30分钟后，再放入水温为25±0.5℃的水中保温一小时，然后取出试样用热刮刀将高出试模的多余沥青刮去务使沥青与试模面齐平。

5、将试模、试件连同玻璃板或金属板一同浸入水温为25±0.5℃的水槽中保温一小时水面距试件表面不少于15毫米。

6、将试模，试件自玻璃板或金属板上取下，将试模两端孔分别套在延度

仪的滑动板和固定板柱上，并使滑动板上的指针指到标尺“O”位置，并使水温保持在25±0.5℃。

7、开动沥青延度仪的电机并观察试样的延伸情况，发现沥青细丝浮于水面需加入洒精，沥青细丝沉入槽底时加入食盐来调整比重与试样相进，使细丝始终与试模在同一平面再进行试验。

8、试件拉断进，记录滑动板指针所指标尺上的读数，以厘米计，即为试样的延度值。

9、同一试样，至少重复试验三个，用其平均值作为试验结果，三次试验结果的平均之差不得大于±10%。

10、本方法公供参考，详细资料请参照交通部“公路工程沥青及沥青混合料试验规程”或国家的标准规范。

沥青延伸度测定仪使用注意事项及使用说明