沥青蜡含量测定仪使用方法及维护保养

沥青蜡含量测定仪使用方法及维护保养试验方法：

1、将工业酒精注入浴缸内，并使液面离上盖高约30mm，打开电源开关(注意：仪器电源应按国标接地)在数显温度控制器上设定所需的温度(-20°C)。

2、向裂解蒸馏瓶中装入试样50g、称准至0.1gm，用软木塞盖严蒸馏瓶，用已知质量的150ml锥形瓶作接受器，浸在装有碎冰的烧杯中，在接受器的软木塞侧开一小孔以备不凝气体溢出，用燃气灯火直接加热，让火焰将烧瓶周围包住。

3、调节火焰强度，沥青蜡含量测定仪使从渐热开始起在5--8分钟内达到初馏，以每秒钟2滴的速度连续蒸馏至馏出终止。然后在1分钟内将烧瓶烧红，必须使蒸馏从加热开始至终了在25分钟内完成，蒸馏终了后，在支管中残留的镏出油不应流入接受器中。

4、馏出油称准至0.05g，为使油混合均匀适当加热摇动，沥青蜡含量测定仪从油样中取出适量试样，加入至已知质量的100ml锥形瓶中，称准至1mg,使其冷却过滤后所得得蜡量在50----100mg之间，油量不超过10g。

沥青蜡含量测定仪使用方法及维护保养

沥青蜡含量测定仪使用方法及维护保养注意事项：

1.　使用设备时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。

2.　初次使用设备人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。

3.　实验时使用的仪器设备及器材，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。

4.　电子仪器设备通电前，确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值，配有三线电源插头的仪器设备，必须插入带有保护接地供电插座中，保证安全。

5.　使用设备时，其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内，禁止超载运行。

沥青蜡含量测定仪使用方法及维护保养

维护与保养：

1.　仪器设备不准随意拆改或解体使用，确因需要开发新功能或改造更新等，需按分级管理权限，履行审批手续后再实施。

2.　经常进行克利夫兰闪点试验器保养与维护，并存放在干燥通风之处，待用时间过长仪器设备，应定期通电开机，防止潮霉损坏仪器设备其零部件。

3.建立大型精度、贵重备技术指标定期校验和标定制度，保持应有的技术指标。做好使用原始记录