沥青针入度测定仪的操作步骤及注意事项

操作步骤

1、首先要调整针入度仪使之水平。

2、开机，止时，电磁铁会吸合一下，针入组件下落，用手心按住，按复位键，将针连杆的下刻度线推至电磁开关组件的下底面。

3、将玻璃恒温水浴中注满水，水位约到玻璃浴口，并将水浴放在机箱平台上。

4、将达到恒温要求的试样移入玻璃水浴中的三角支架上，慢慢调整位移传感器支架高度，装上针入度仪标准针，使针尖恰好与试件表面接触，按动启动键，开始试验，仪器自动完成一次针入过程。

5、三次试验完毕，取三次试验数据的平均值作为试验结果。

6、沥青针入度测定仪已设定养护温度为25度，针入时间为5秒。

7、每次试验完毕必须及时清洗擦干仪器。

沥青针入度测定仪的操作步骤及注意事项

注意事项

1、每次试验前都应检查并调节保温皿内的水温，试验后都应取下已装好的标准针，用浸有溶剂（笨或汽油）的棉花或布擦净；再用棉花或布擦干，存放于干燥处。

2、如仪器部件损坏或遗失，请您与我单位销售商联系，切勿自行拆卸。

3、为确保安全，请使用带地线的电源。沥青针入度测定仪的操作步骤及注意事项