产品概述：
HUT300/600/800数字超声波探伤仪能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷如裂纹、焊缝、气孔、砂眼、夹杂、折叠等的检测、定位、评估及诊断，广泛应用于电力、石化、锅炉压力容器、钢结构、军工、航空航天、铁路交通、汽车、机械等领域。它是无损检测行业的必备仪器。 
　　 
主要功能：　 
　　●高精度定量、定位，满足了较近和较远距离探伤的要求；　 
　　●近场盲区小，满足了小管径、薄壁管探伤的要求；　 
　  ●自动校准：一键式自动校准，操作非常便捷，自动测试探头的“零点”、“K值”、“前沿”及材料的“声速”；　 
　　●自动显示缺陷回波位置（深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径ф值）；　 
　　●自由切换三种标尺（深度d、水平p、距离s）；　 
　　●自动增益、回波包络、峰值记忆功能提高了探伤效率；　 
　　●自动录制探伤过程并可以进行动态回放；（无限时）　 
　　●φ值计算：直探头锻件探伤，找准缺陷最高波自动换算孔径ф值,大平底自动计算；　 
　　●100个独立探伤通道（可扩展），可自由输入并存储任意行业的探伤标准，现场探伤无需携带试块；　 
　　●可自由存储、回放500幅A扫波形及数据；　 
　  ● DAC、AVG、TCG曲线（深度补偿）自动生成并可以分段制作，取样点不受限制，并可进行修正与补偿；

●6dB DAC功能；

●13个内置探伤标准可调出；                                                       　 
　　●可以自由输入任意行业标准；　 
　　●发射脉冲宽度和强度可调；
　　●与计算机通讯，实现计算机数据管理，并可导出Excel格式、A4纸张的探伤报告；　 
　　●IP65标准铝镁合金外壳，坚固耐用，防水防尘，抗干扰能力极佳；　 
　　●利用PC端通讯软件可以升级仪器系统的功能；　 
　　●26万色真彩屏超高亮显示，亮度可调，适合强光、弱光的工作环境；　 
　　●高性能安全环保锂电池供电，可连续工作10小时。　 
　　●实时时钟记录：实时探伤日期、时间的跟踪记录，并存储；　 
　　●掉电保护，存储数据不丢失；　 
　　●探伤参数可自动测试或预置；　 
　　●数字抑制，不影响增益和线性；　 
　　●增益补偿：对表面粗糙度、曲面、厚工件远距离探伤等因素造成的Db衰减可进行修正；　 
　 
　　 
重要辅助功能：　 
　　●角度和K值两种输入方式　 
　　●回波次数分析　 
　　●电源状态指示　 
　　●闸门声光报警　 
　　●DAC声光报警　 
　　●屏幕的冻结和解冻　 
　　●时钟显示

HUT系列技术参数

| 扫描范围： | 0～6000mm钢纵波 |
| --- | --- |
| 工作频率： | 0.4MHz～20MHz |
| 垂直线性误差 | ≤3% |
| 水平线性误差 | ≤0.1% |
| 增益 | 120dB |
| 灵敏度余量 | ＞62dB（深200mmΦ2平底孔） |
| 分辨力 | ＞40dB（5N20） |
| 动态范围 | ≥32dB |
| 噪声电平： | ＜8% |
| 硬采样频率 | 320MHz |
| 重复发射频率 | 100~1000HZ |
| 声速范围 | 1000～15000（m/s） |
| 工作方式 | 单晶探伤、双晶探伤、穿透探伤 |
| 数字抑制 | （0～80）%，不影响线性与增益 |
| 工作时间 | 连续工作10小时以上（锂电池） |
| 环境温度 | （-20～70）℃（参考值） |
| 相对湿度 | （20～95）% RH |
| 外型尺寸 | 238×155×46（mm） |
| 重量 | 1.0KG |

标准配置

| 1. | HUT300/600/800主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 直探头 | 1个 |
| 3. | 斜探头 | 1个 |
| 4. | 9V电源适配器 | 1个 |
| 5. | 探头连接线 | 2根 |
| 6. | 产品包装箱 | 1个 |
| 7. | 使用说明书 | 1本 |
| 8. | 合格证、装箱卡、保修卡 | 1套 |

选配件
1.HUT-PC超声波探伤仪通讯软件

2.标准试块

3.耦合剂

| 产品型号 | HUT300 | HUT600 | HUT800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探测范围 | 0-6000mm | 0-10000mm | 0-10000mm |
| 声速范围 | 1000-15000 | 100-18000 | 100-20000 |
| 增益范围 | 120dB | 120dB | 130dB |
| 频带范围 | 0.5-15M | 0.5-20M | 0.5-20M |
| 存储容量 | 500 | 800 | 1000 |
| 通道个数 | 100 | 300 | 500 |
| Φ值计算 | ★ | ★ | ★ |
| 波峰记忆 | ★ | ★ | ★ |
| B扫描 | X | ★ | ★ |
| DAC | ★ | ★ | ★ |
| AVG | ★ | ★ | ★ |
| TCG | ★ | ★ | ★ |
| 自动校准(1A) | ★ | ★ | ★ |
| 自动校准(两孔) | X | ★ | ★ |
| 6dB DAC | ★ | ★ | ★ |
| 内置标准 | ★ | ★ | ★ |
| 探伤录像 | 无限时 | 无限时 | 无限时 |
| 可接U盘 | ★ | ★ | ★ |
| PC软件 | ★ | ★ | ★ |
| 在线升级 | ★ | ★ | ★ |
| 曲面修正 | ★ | ★ | ★ |
| 球化率测量 | X | X | ★ |
| DGS曲线 | X | X | ★ |
| 探伤标准 | ★ | ★ | ★ |
| AWS | X | ★ | ★ |
| 脉冲幅度 | ★ | ★ | ★ |
| 脉冲宽度 | ★ | ★ | ★ |
| 发射频率 | ★ | ★ | ★ |
| 闸门报警 | ★ | ★ | ★ |
| DAC报警 | ★ | ★ | ★ |
| 工作时间 | 10小时 | 12小时 | 13小时 |
| 探头插座 | BNC | BNC | BNC |
| 显示屏 | LED真彩 | LED真彩 | LED真彩 |

HUT标准型各型号之间的差异：