DT2000金相图像分析软件

DT2000 金相图像分析软件获南京市2007年优秀软件产品奖。

含：软件一套，软件光盘一张、软件加密狗一只

（一）通用功能：参考DT2000图像分析软件

（二）金相分析专业功能

●相面积含量测量（a.网格法 b.画线（反黑）法 c.面积分割提取法）（GB/T 15749-2008）

a、网格法（截点法、截线法）测定面积含量模块（

- 拾取节点后，该节点应高亮显示；且不能被再次拾取；

- 目标节点拾取时能自动磁吸在节点上；

- 可单个删除已选节点；

- 在100倍视场下，选取面积为0.5026平方毫米的矩形框（或直径为0.8mm的圆）内进行含量测定。

5、多视场测量，求均值。

6、能保存含测量标识的图像

b、画线（手动面积测量、色块标识）测定面积含量模块

1、在选定的矩形框（或直径为0.8mm的圆）内进行测定时，能对选定区域进行反黑（色块）处理；

2、可删除任一已选区域及对应数据；

3、多视场测量，求均值

4、能保存含测量标识的图像

c.面积分割提取法测量相面积含量，适用于多种标准，如GB、ASTM，适用于各种组织相含量的测量。

1、奥氏体a相含量测量

2、双相奥氏体a相含量测量

3、索氏体含量测量软件

4、第二相面积含量

5、多相面积含量

6、铁素体、珠光体含量

7、钢中石墨碳含量

8、各种组织相含量测量

等等

●钢中非金属夹杂物评级软件包（GB10561－2005）：

A、B、C、D四类夹杂的评级，数据传到报告中。含图谱

D类夹杂自动评级

●金属平均晶粒度测量软件包（GB6394－2002）：

面积法晶粒度进行自动评级，

直线截点法晶粒度进行自动评级

结果输出到图文报告。符合ASTM标准

●冷轧薄板晶粒度测量软件（GB 4335－84）：

面积法晶粒度进行自动评级，

直线截点法晶粒度进行自动评级

结果输出到图文报告。符合ASTM标准

●球墨铸铁球化率评级软件包（GB 9441－88）：

对球墨铸铁的石墨大小和球化率进行自动分级，

铁素体和珠光体的含量测量

多视场测量

●渗氮层、渗碳层、脱碳深度测量软件包（GB 11854－89）：

测量渗氮层和渗碳层的深度，并将数据传到报告中。

●淬火硬化层深度测量

●灰铸铁测量软件包（GB 7216－87）：

石墨含量测量、

石长测量、

珠光体含量测量。

铁素体可锻铸铁测量软件包（JB 2122－77）

●马氏体测量（ZB T0401－88）：

马氏体针长测量、评级

●工具钢大块碳化物评级（GB4462-84）

●稀土镁球墨铸铁评级

●铝合金软件包：

a.铸造铝针孔度测量

b.铸造铝枝晶长度测量

c.包铝层测量

●图谱对照软件：

图谱对照法金相检验 (捕获的图像和标准图谱在显示屏上等倍显示，对比评级。开放式数据库，用户可以自行添加标准图谱):

汽车碳氮共渗金相检验（QCn 29018-91）

汽车渗碳齿轮金相（QC/T 262-1999）

钢的显微组织评定（GB/T 13299－91）

索氏体评级（JB 3739－84）

高碳铬轴承滚动轴承零件热处理

内燃机连杆螺栓

中碳钢和中碳合金结构钢马氏体等级

铁基粉末冶金烧结制品金相

稀土共晶铝硅合金活塞

珠光体球墨铸铁零件感应淬火

汽车、摩托车发动机单体铸造活塞环

汽车转向臂金相检验

内燃机硼铸铁单体铸造活塞环

内燃机进排气门金相检验

内燃机筒体铸造活塞环金相

铸造黄铜金相

钢质模锻件

钢的共晶碳化物不均匀度

柴油机喷油泵、喷油器主要零件金相标准

非金属夹杂物图谱

金属晶粒度金相图谱

双相晶粒度金相图谱

混有珠光体的铁素体晶粒度金相图谱

……

南京东图数码科技有限公司

南京市和燕路251号金港大厦A座1803

电话：025-85612677，85637923

传真：025-86969986

网址：http：//www.east-image.com