1.版基密度的测量 
版基密度的测定，就是检验电解粗化后除灰的效果。测定值过高，即版面颜色过重，说明除灰不彻底；测

定值过低，即版面颜色过白说明除灰过度。由于除灰液是由酸或碱配制而成，除灰过度，则会出现除灰液

对版面砂目腐蚀的现象，破坏了砂目的正常结构，使砂目变的平坦，也不利于版材的正常使用。因此版基

密度的控制是十分重要的。用反射密度计测定版基密度的具体方法是：随机取测试版条，离版边10cm以上

分别在左、中、右部位取三块试片，裁切成10cm＊10cm,用丙酮除去感光层，干燥、冷至室温。先将反射密

度计调至白光档，再用仪器所配标准白版进行仪器的校正，读取校正值后，再测定每块试片的反射密度值

，两值之差即为该版基的绝对密度。例如：校正值为0.07，测定值为0.30，则绝对密度为0.23。一般情况

下，版基密度控制在0.19-0.25之间，说明除灰程度比较正常。
2.晒版反差的测量 
晒版反差的测定方法是：取一试片，以连续调灰梯尺第3级晒白所需的曝光时间进行晒版，然后用反射密

度计测定未曝光部分和曝光部分的反射密度值，两个密度值差为该试片的晒版反差。差值为正值表明试版

为见光消色型PS版，其晒版反差在-0.10以上较为合适，消色型PS版其晒版反差在0.10-0.20之间，就能达

到满意的效果。
3.显影反差的测定 
显影反差的测定方法是：取试片，以连续调灰梯尺第3级晒白所需的曝光时间进行晒版，用配套显影液进

行正常的的显影操作，（25℃±1℃，时间30秒）干燥后，用反射密度仪测定未曝光部分（版面图纹的实

底部分）和曝光显影后版面的空白部分的反射密度值，两个密度值差为该试片的显影反差。一般颜色正常

，即染料加入合适的感光胶制成的版，其显影反差值在0.50-0.65之间。
4.版基底色的测定 
版基底色的测定方法是：取试片，进行正常曝光、显影、清水冲净、干燥后，用丙酮除去半张试片的底色

，然后用反射密度计测定未除去底色部分和除去底色部分的反射密度，两密度值差为该试片的版基底色。

在国家行业标准中规定，版基底色应小于0.033 。
5.版基底灰的测定 
版基底灰的测定方法是：取试片，用丙酮除去版面感光层，再用酸性或碱性除脏剂或特制除灰剂涂擦部分

版面，停留60秒后，洗、烘干。用反射密度计测定版面未涂擦除灰剂部分和涂擦灰剂部分的反射密度值，

其差值即为该版的版面底灰值。根据我们的经验，底灰控制在0.02以下比较合适。特别强调的是底灰与版

基底色在概念及测定方法上是有明显的区别，不可混淆，应加以重视。
6.PS版感光特性曲线的制作 
具体制作方法如下：取一张涂布均匀的PS版，用连续调灰梯尺进行正常曝光、显影、烘干后，用反射密度

计测量版上连续调灰梯尺每级的密度值，然后作成曲线。