| 国名 | 标准号 | 适用范围 | 盐水溶液 | 试验条件 | 发生雾的方式方法 | 样品与垂线之间的角度 | 试验时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓 度 | PH | 温 度 | 集雾率 |  |  |  |
| 国际电工委员会 | IEC68-2-11 | 结构相同的样品 和保护层 | 5±1%(重量) | 6.5~7.2 | 35±2℃ | 1~2ml/80cm2·h | 连续喷雾 |  | 16、24、48、96、163、336、672h |
| 国际标准化组织 | ISO 3768 | 金属覆盖层 | 50±5g/L | 6.5~7.2 (25℃) | 35±2℃ | 1~2ml/80cm2·h | 连续喷雾 | 15°~30° | 2、6、24、48、96、240、480、720h |
| 美国材料试验学会 | ASTM-B117 | 材料覆盖层 | 5±1% | 6.5~7.2 | 35℃ (+1.1~-1.7) | 1~2ml/80cm2·h | 连续喷雾 | 15°~30° | 按系列选择 |
| 美国军用标准 | MIL-STD-810D | 使用在含盐雾环境 的设备 | 5±1%(重量) | 6.5~7.2 (35℃) | 35℃ | 0.5~3ml/80cm2*h | 连续喷雾 | 15°~30° | 48h或按有关规定 |
| 英国 | BS.2011Part 2.1Ka | 元件抗盐雾损坏能力，保护层的质量和均匀性 | 5±0.1%(体积) | 6.5~7.2 | 35±2℃ | 1~2ml/80cm2·h | 连续喷雾 |  | 按试验样品要求 |
| 法国 | NFC20-511 | 保护层的质量和均匀性 | 5%(重量) | 6.5~7.2 | 35±2℃ | 1~3ml/80cm2·h | 连续喷雾 | 15°~30° | 24、48、96(12)h |
| 德国 | DIN 50021 | 材料元件和设备 | 5±0.1%(重量) | 6.5~7.2 (25℃) | 35±1℃ | 1.5±0.5ml/80cm2·h | 连续 | 15°~30° |  |
| 波兰 | PN-67/E-04350 | 热带型电工设备 | 3% | 6.8~7.2 | 20±2℃ | 0.5~3ml/80cm2·h | 喷6h,停喷(打开箱)18h |  |  |
| 美国军用标准 | MIL STD 202F | 电子设备零件 | 5% 20% | 6.5~7.2 | 35℃ (+1.1~-1.1) | 0.5~3.0ml/80cm2·h | 连续喷雾 |  |  |
| 日本 | JIS C5028 | 电子部件、金属材料、无机或有机覆盖层 | (1)20±2%(重量) (2)5±1% | 6.5~7.2 (35℃) | 35±2℃ | 0.5~3ml/80cm2·h | 连续 | 15°~30° | 16±1、24±2、 |
| 日本 | JIS H868 | 铝及铝合金阳极 氧化膜 | 5±1% | 3.0±0.2 | 50±1℃ | 1~2ml/80cm2·h | 连续 |  | 4、8、16到72h |

盐雾试验各国标准