デジタルゴム硬度計DD2-D型

硬質ゴム（高硬さ）、プラスチック用のタイプDデュロメータです。 JIS K 6253、ASTM D 2240、ISO 7619、DIN53505など国内外の規格に広く採用され、硬質ゴムやプラスチックの硬さ測定に使用されています。

特徴

■押針（インデンタ）

押針の形状は高さ2.50mmの円すい形です。

■最小読取値

最小読取値は0.2ポイントと従来のアナログ式の1/5です。

■ピークホールド機能 ピークホールド機能により、最大値の読み取りを容易に行うことができます。特に応力緩和現象の起こる試料（押しつけ直後に指示が下がるような試料）などの硬さを正確に測定できます。

■タイマホールド機能 タイマホールド機能により、任意のタイミングで測定値を保持・表示できます。

■インターフェースボックス

BCD出力からインターフェースボックス（IF-DS1型）を介してコンピュータによるデータ取得が可能です。

仕様

準拠規格 JIS K 6253 JIS K 7215 ASTM D 2240 ISO 7619 ISO 868 DIN 53505 押針形状mm 高さ2.50 30°円すい形 先端R0.1 スプリング荷重mN（g） 0ポイント 0（0） 100ポイント 44450（4533） 最小読取値 0.2ポイント 加圧面中心穴mm φ3 加圧面寸法mm 44×18（長方形） 外形寸法mm 約 幅78×奥行40×高さ101 測定モード 1.ピークホールドモード（最大値読取測定） 2.タイマホールドモード（0.5～4.0秒の間で0.5秒ごとに8段階設定可能） 3.ノーマルモード（通常測定） リセット 1.押しボタンスイッチ 2.外部信号によるリセット 3.ホールド後32秒経過で自動リセット 外部出力 BCD並列出力 CMOSレベル正論理 電源 充電式（ニッケルカドミウム）電池 付属ACアダプタ 充電機能付 重量g 505 用途 硬質ゴム・プラスチック

外形寸法mm

オプション

定圧荷重器 ・手押し測定による個人差測定値のバラつきを解消します。 ・フレキシブルジョイントの採用により、精密・高再現性を実現。 定圧荷重器（CL-150シリーズ）と組み合わせることで、より精密で再現性の高い硬さ測定が実現します。