棕色氧化铝砂,棕刚玉沙,玻璃珠(砂)行业参考资料

您的位置：配件、喷砂磨料耗材——磨料耗材系列 得盛公司专业提供：金刚砂、氧化铝砂、棕白刚玉砂、玻璃珠(砂)、核桃砂、钢丸、钢砂、白刚玉、黑刚玉、棕刚玉、碳化硅砂、塑料砂、不锈钢丸等。电话：0769-22062777，手机15920293369吴先生 玻璃磨料 钢丸 钢砂 钢丝切丸 不锈钢丝切丸 塑料砂 棕刚玉 白刚玉 玻璃珠参考资料 粒度号 规 格 特 点 08# 10# 12# 16# 24# 30# 36# 46# 60# 70# 80# 100# 120# 150# 180# 220# 240# 280# 320# 形状：圆球形 比重：2.5g/cm3 堆积密度：约1.5g/cm3 莫氏硬度：6-7 洛氏硬度：约46HRC 典型成份(%)：SiO2:≥65.0 Na2O:≤14.0 CaO:≥8.0 MgO:≥2.5 Al2O3:0.15 Fe2O3:0.15 Other:2.0 包装：25公斤装 1.化学成份为惰性氧化硅，无化学活性干扰； 2.圆形弹性微粒，耐冲击，可循环多次，损耗少； 3.对喷嘴磨耗小，延长喷嘴使用寿命； 4.圆球表面，不会损伤加工面及精密尺寸； 5.处理后，工件表面光滑，具特殊美感，提高价值； 6.适合干、湿式喷砂作业； 7.金属微细裂痕用细玻璃在湿式喷砂后容易显示出来。 棕色氧化铝参考资料 粒度号 规 格 特 点 08# 10# 12# 16# 24# 30# 36# 46# 60# 70# 80# 100# 120# 150# 180# 220# 240# 280# 320# ...... 1000#以上 形状：菱形； 颜色：棕色 比重：3.9g/cm3 堆积密度：1.68-1.95g/cm3 莫氏硬度：9 典型成份(%)：Al2O3:96.00% TiO2:≥2.60% SiO2:0.89% CaO:0.25% MgO:0.15% Fe2O:0.11% 包装：25公斤装 1.具有硬度适中、韧性高、抗破碎能力较强、耐高温、抗氧化、抗腐蚀、成本低、适用性强； 2.广泛应用于钢铁的粗磨、重磨和其它磨削方式，尤其适合加工碳素钢、一般合金钢以及可锻铸铁的硬青铜等抗张强度较高的金属。电镀、喷漆、铁氟龙、橡胶被覆前处理、黄金饰品之粗化美感加工等特点。