棕刚玉是氧化铝系的一种高档合成原料。是采用优质铝矾土为主要原料，加入焦炭，铁屑等辅助材料，在电弧炉内高温冶炼提纯而成。

棕刚玉一般呈棕褐色，Al2O3≥94.5%SiO2≤2.5%,TiO2≤3.5%,Fe2O3≤1%,矿物组成以α-Al2o3为主，晶形中心部位为菱形、厚板型和带有裂纹的颗粒，周边有较多的氧化硅、氧化钙熔体结晶，呈长板状，最粗大晶粒呈骸状片晶。棕刚玉的色调在很大程度上依赖于残存的氧化钛。

棕刚玉代#“A”于国际通用标准、国家标准一致，多数供出口，也有一定量供应国内用户。

★喷砂级棕刚玉分为：16# 46# 60# 80# 100# 120# 150# 180# 200# 220# 280#