| 巴氏 GYZJ 934-1 | 布 氏 10mm 500kg | 维 氏 5kg | 韦 氏 B | 洛 氏 | 巴氏 GYZJ 934-1 | 布 氏 10mm 500kg | 维 氏 5kg | 韦 氏 B | 洛 氏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B | E | F | H |  |  |  |  | B | E | F | H |
| 35 |  | 21 |  |  |  |  | 32 | 68 | 60 | 65 | 11.0 |  | 71 | 70 | 94 |
| 36 |  | 22 |  |  |  |  | 35 | 69 | 62 | 67 | 11.4 |  | 73 | 72 | 95 |
| 37 |  | 23 |  |  |  |  | 37 | 70 | 64 | 70 | 11.8 | 17 | 75 | 74 | 97 |
| 38 |  | 24 |  |  |  |  | 40 | 71 | 67 | 72 | 12.2 | 23 | 76 | 75 | 98 |
| 39 |  | 25 |  |  |  |  | 42 | 72 | 69 | 75 | 12.6 | 28 | 78 | 77 | 99 |
| 40 | 25 | 26 |  |  |  |  | 45 | 73 | 72 | 78 | 12.9 | 33 | 80 | 79 | 100 |
| 41 | 25 | 27 |  |  |  |  | 47 | 74 | 75 | 81 | 13.3 | 38 | 81 | 80 | 101 |
| 42 | 26 | 28 |  |  |  |  | 49 | 75 | 78 | 85 | 13.7 | 42 | 83 | 82 | 102 |
| 43 | 27 | 29 |  |  |  |  | 51 | 76 | 80 | 88 | 14.0 | 47 | 84 | 83 | 103 |
| 44 | 27 | 30 |  |  |  |  | 54 | 77 | 84 | 92 | 14.3 | 51 | 86 | 85 | 104 |
| 45 | 28 | 30 |  |  |  |  | 56 | 78 | 87 | 95 | 14.7 | 55 | 87 | 86 | 105 |
| 46 | 29 | 31 |  |  |  |  | 58 | 79 | 90 | 99 | 15.0 | 59 | 89 | 88 | 106 |
| 47 | 30 | 32 |  |  | 23 |  | 60 | 80 | 94 | 103 | 15.3 | 63 | 90 | 89 | 106 |
| 48 | 30 | 33 | 0.7 |  | 26 |  | 62 | 81 | 97 | 108 | 15.6 | 66 | 91 | 90 | 107 |
| 49 | 31 | 34 | 1.3 |  | 28 |  | 64 | 82 | 101 | 112 | 15.9 | 70 | 92 | 91 | 108 |
| 50 | 32 | 35 | 1.9 |  | 31 |  | 66 | 83 | 105 | 117 | 16.2 | 73 | 94 | 92 | 109 |
| 51 | 33 | 36 | 2.5 |  | 34 |  | 68 | 84 | 109 | 121 | 16.4 | 76 | 95 | 93 | 109 |
| 52 | 34 | 38 | 3.1 |  | 36 |  | 70 | 85 | 113 | 126 | 16.7 | 79 | 96 | 94 | 110 |
| 53 | 35 | 39 | 3.6 |  | 39 | 30 | 72 | 86 | 117 | 131 | 16.9 | 81 | 97 | 95 | 111 |
| 54 | 37 | 40 | 4.2 |  | 41 | 34 | 73 | 87 | 121 | 137 | 17.2 | 84 | 98 | 96 | 111 |
| 55 | 38 | 41 | 4.7 |  | 44 | 37 | 75 | 88 | 126 | 142 | 17.4 | 86 | 99 | 97 | 112 |
| 56 | 39 | 43 | 5.3 |  | 46 | 40 | 77 | 89 | 130 |  | 17.6 | 88 | 100 | 98 | 112 |
| 57 | 40 | 44 | 5.8 |  | 48 | 43 | 78 | 90 | 135 |  | 17.8 | 90 | 101 | 98 | 113 |
| 58 | 42 | 45 | 6.3 |  | 50 | 46 | 80 | 91 | 140 |  | 18.0 |  | 102 | 99 | 114 |
| 59 | 43 | 47 | 6.8 |  | 53 | 48 | 82 | 92 | 145 |  | 18.2 |  | 103 | 100 |  |
| 60 | 45 | 49 | 7.3 |  | 55 | 51 | 83 | 93 |  |  | 18.4 |  | 103 | 100 |  |
| 61 | 46 | 50 | 7.8 |  | 57 | 54 | 85 | 94 |  |  | 18.6 |  | 104 | 101 |  |
| 62 | 48 | 52 | 8.3 |  | 59 | 56 | 86 | 95 |  |  | 18.7 |  | 105 | 102 |  |
| 63 | 50 | 54 | 8.8 |  | 61 | 59 | 88 | 96 |  |  | 18.9 |  | 106 | 102 |  |
| 64 | 51 | 56 | 9.2 |  | 63 | 61 | 89 | 97 |  |  | 19.0 |  | 106 | 103 |  |
| 65 | 53 | 58 | 9.7 |  | 65 | 63 | 90 | 98 |  |  | 19.2 |  | 107 |  |  |
| 66 | 55 | 60 | 10.1 |  | 67 | 66 | 92 | 98 |  |  | 19.3 |  | 107 |  |  |
| 67 | 57 | 62 | 10.6 |  | 69 | 68 | 93 | 100 |  |  | 19.4 |  | 108 |  |  |