# 2010槽钢规格表大全

| 名 | 型号 | 明细规格 | 理论重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 槽钢 | 5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
| 槽钢 | 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
| 槽钢 | 8# | 80*43*5.0 | 8.046 |
| 槽钢 | 10# | 100*48*5.3 | 10.007 |
| 槽钢 | 12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
| 槽钢 | 14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
| 槽钢 | 14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
| 槽钢 | 16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
| 槽钢 | 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
| 槽钢 | 18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
| 槽钢 | 18#B | 180*70*9.0 | 23 |
| 槽钢 | 20#A | 200*73*7.0 | 22.637 |
| 槽钢 | 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
| 槽钢 | 22#a | 220*77*7.0 | 24.999 |
| 槽钢 | 22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
| 槽钢 | 25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
| 槽钢 | 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
| 槽钢 | 25#C | 250*82*11 | 35.26 |
| 槽钢 | 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
| 槽钢 | 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
| 槽钢 | 28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
| 槽钢 | 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
| 槽钢 | 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
| 槽钢 | 30#C | 300*89*11.5 | 43.883 |
| 槽钢 | 32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
| 槽钢 | 32#B | 320*90*10 | 43.107 |
| 槽钢 | 32#C | 320*92*12 | 48.131 |
| 槽钢 | 36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
| 槽钢 | 36#B | 360*98*11 | 53.466 |
| 槽钢 | 36#C | 360*100*13 | 59.118 |
| 槽钢 | 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
| 槽钢 | 40#B | 400*102*12.5 | 65.208 |
| 槽钢 | 40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |

# 角钢重量规格表一览

-

规格  理重   规格    理重    规格      理重    规格      理重

25*3  1.124  100*6   9.366   25*16*3   0.912  100*63*6    7.55

25*4  1.459  100*7   10.83   32*20*4   1.522  100*63*7    8.722
30*3  1.373  100*8   12.276  32*20*4   1.522  100*63*8    9.878
30*4  1.786  100*10  15.12   40*25*3   1.484  100*63*10   12.142
40*3  1.852  100*12  17.898  40*25*4   1.936  100*80*6    8.35
40*4  2.422  100*14  20.611  45*28*3   1.687  100*80*7    9.656
40*5  2.976  100*16  23.257  45*28*4   2.203  100*80*8    10.946
50*3  2.332  110*7   11.928  50*32*3   1.908  100*80*10   13.476
50*4  3.059  110*8   13.532  50*32*4   2.494  110*70*6    8.35
50*5  3.77   110*10  16.69   56*36*3   2.153  110*70*7    9.65
50*6  4.465  110*12  19.782  56*36*4   2.818  110*70*8    10.946
60*5  4.57   110*14  22.809  56*36*5   3.466  110*70*10   13.476
60*6  5.42   125*8   15.504  63*40*4   3.185  125*80*7    11.066
63*4  3.907  125*10  19.133  63*40*5   3.92   125*80*8    12.551
63*5  4.822  125*12  22.696  63*40*6   4.638  125*80*10   15.474
63*6  5.721  125*14  26.193  63*40*7   5.339  125*80*12   18.33
63*8  7.469  140*10  25.522  70*45*5   4.403  140*90*10   17.475
70*6  6.406  140*14  29.49   70*45*6   5.218  140*90*12   20.724
70*7  7.398  140*16  33.393  70*45*7   6.011  140*90*14   23.908
70*8  8.373  160*10  24.729  70*50*5   4.808  160*100*10  19.872
75*5  5.818  160*12  29.391  70*50*6   5.699  160*100*12  23.592
75*6  6.905  160*14  33.987  75*50*8   7.431  160*100*14  27.247
75*7  7.976  160*16  38.518  75*50*10  9.098  160*100*16  30.835
75*8  9.03   180*12  33.159  80*50*5   5.005  180*110*10  22.273
75*10 11.089 180*14  38.383  80*50*6   5.935  180*110*12  26.464

80*6  7.376  180*16  43.542  80*50*7   6.848  180*110*14  30.589
80*8  9.658  180*18  48.634  80*50*8   7.745  180*110*16  34.649
80*10 11.874 200*14  42.894  90*56*5   5.661  200*125*12  34.436
90*6  8.35   200*16  48.68   90*56*6   6.717  200*125*14  39.045
90*8  10.946 200*18  54.401  90*56*7   7.756  200*125*16  39.045
90*10 13.476 200*20  60.056  90*56*8   8.3779 200*125*18  43.588
90*12 15.94  200*24  71.168

# 不锈钢管规格表一览

-

Ф6x1         Ф34x2-8      Ф70x3-10         Ф152x3-20 
Ф8x1-2       Ф36x2-8      Ф73x3-10         Ф159x3-25 
Ф10x1-2      Ф38x2-8      Ф76x2-16         Ф168x3-30 
Ф12x1-3      Ф40x2-8      Ф80x2-16         Ф180x3-30 
Ф14x1-4      Ф42x2-8      Ф83x2-16          Ф219x4-35 
Ф16x1-4      Ф45x2-8      Ф89x2-16           Ф245x5-35 
Ф18x1-4       Ф48x2-8      Ф95x2.5-16        Ф273x5-40 
Ф20x1-5       Ф50x2-8      Ф102x2.5-18       Ф325x5-40 
Ф22x1-5       Ф51x2-8      108x2.5-18         Ф355x7-40 
Ф25x1.5-5      Ф57x2-10     Ф114x2.5-18       Ф377x8-45 
Ф27x2-5        Ф60x2-10       Ф120x3-18       Ф426x8-50 
Ф28x2-5        Ф63x2-10       Ф127x3-18       Ф456x8-50 
Ф30x2-8        Ф65x3-10      Ф133x3-18       Ф530x8-50 
Ф32x2-8        Ф68x3-10        Ф140x3-20       Ф630x10-40 
不锈钢管规格 
产品名称 规格、型号 标准名称 标准号 
不锈钢管 Φ6～630x 1～50mm 流体输送用不锈钢管 GB/T14976-2002 
不锈钢管 Φ6～630x 1～50mm 结构用无缝不锈钢管 GB/T14975-2002 
不锈钢管 Φ6～630x 1～50mm 锅炉、热交换器用不锈钢管 GB13296-91 
不锈钢焊管 Φ219～1200x 3～20mm 流体输送用不锈钢管 GB12770-2002 
钢管种类 钢管尺寸（毫米） 精 度 
普通级 高级 
冷拔 外径6-10 流体输送用不锈钢管 Ф355x7-40 
>10-30 结构用无缝不锈钢管 Ф377x8-45 
>30-50 锅炉、热交换器用不锈钢管 Ф426x8-50 
>50 流体输送用不锈钢管 Ф456x8-50 
（轧）管 壁厚0.5-1.0 ±0.15毫米 Ф530x8-50 
>1.0-3.0 ±14％ ±12％ 
>3.0 ±12％ -10％ 
-10％ +10％

# h型钢规格表一览

-

类别 型号(高度×宽度) 截面尺寸/nma 截面面积/cm2 理论质量/(kg/m) 
H×B t1 t2 r 
HW 100×100 100×100 6 8 10 21.9 17.2 
125×125 125×125 6.5 9 10 30.31 23.8 
150×150 150×150 7 10 13 40.55 31.9 
175×175 175×175 7.5 11 13 51.43 40.3 
200×200 200×200 8 12 16 64.28 50.5 
#200×204 12 12 16 72.28 56.7 
250×250 250×250 9 14 16 92.18 72.4 
250×255 14 14 16 104.7 82.2 
300×300 #294×302 12 12 20 108.3 85.O 
300×300 1O 15 20 120.4 94.5 
300×305 15 15 20 135.4 106 
350×350 #344×348 10 16 20 146 115 
350×350 12 19 20 173.9 137 
400x400 #388×402 15 15 24 179.2 141 
#394×398 11 18 24 187.6 147 
400×400 13 21 24 219.5 172 
#400×408 21 21 24 251.5 197 
#414×405 18 28 24 296.2 233 
#428×407 20 35 24 361.4 284 
*458×417 30 50 24 529.3 415 
*498×432 45 70 24 770.8 605 
HM 150×100 148×100 6 9 13 27.25 21.4 
200×150 194×150 6 9 16 39.76 31.2 
250×175 244×175 7 11 16 56.24 44.1 
300×200 294×200 8 12 20 73.03 57.3 
350×250 340×250 9 14 20 101.5 79.7 
400×300 390×300 1O 16 25 136.7 107 
450×300 440×300 11 18 24 157.4 124 
500×300 482×300 11 15 28 146.4 115 
488×300 n 18 28 164.4 129 
600×300 582×300 12 17 28 174.5 137 
588×300 12 20 28 192.5 151 
#594×302 14 23 28 222.4 175 
HN 100×50 100×50 5 7 1O 12.16 9.54 
125×60 125×60 6 8 1O 17.01 13.3 
150×75 150×75 5 7 10 18.16 14.3 
175×90 175×90 5 8 10 23.21 18.2 
200×100 198×99 4.5 7 13 23.59 18.5 
200×100 5.5 8 13 27.57 21.7 
250×125 248×124 5 8 13 32.89 25.8 
250×125 6 9 13 37.87 29.7 
300×150 298×149 5.5 8 16 41.55 32.6 
300×150 6.5 9 16 47.53 37.3 
350×175 346×174 6 9 16 53.19 41.8 
350×175 7 11 16 63.66 50 
#400×150 #400×150 8 13 16 71.12 55.8 
400×200 396×199 7 1 16 72.16 56.7 
400×200 8 13 16 84.12 66 
#450×150 #450×150 9 14 20 83.41 65.5 
450×200 446×199 8 12 20 84.95 66.7 
450×200 9 14 20 97.41 76.5 
#500×150 #500×150 10 16 20 98.23 77.1 
500×200 496×199 9 14 20 101.3 79.5 
500×200 10 16 20 114.2 89.6 
500×200 #506×201 11 19 20 131.3 103 
600×200 596×199 10 15 24 121.2 95.1 
600×200 1 17 24 135.2 106 
#606×201 12 20 24 153.3 120 
700×300 #692×300 13 20 28 211.5 166 
700×300 13 24 28 235.5 185 
*800×300 *792×300 14 22 28 243.4 191 
*800×300 14 26 28 267.4 210 
*900×300 *890×299 15 23 28 270.9 213 
*900×300 16 28 28 309.8 243 
*912×302 18 34 28 364 286