# Text boxes

ISO 12103-1 A3 Medium Test Dust A3粉 MTD粉尘

### 典型的化学成分分析

| 化学成分 | 重量百分比 | 化学成分 | 重量百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| Si02 | 68 - 76 | Ca0 | 2.0 - 5.0 |
| Al203 | 10 - 15 | Mg0 | 1.0 - 2.0 |
| Fe203 | 2 - 5 | Ti02 | 0.5 - 1.0 |
| Na20 | 2 - 4 | K20 | 2.0 - 5.0 |

*Loss on Ignition 2 – 5%

### ISO 试验粉尘颗粒分布 (体积百分比小于)

| 尺寸(微米) | ISO 12103-1, A3 中试验粉尘 |
| --- | --- |
| 1 | 1.0 – 3.0 |
| 2 | 4.0 – 5.5 |
| 3 | 7.5 – 9.5 |
| 4 | 10.5 – 13.0 |
| 5 | 15.0 – 19.0 |
| 7 | 28.0 – 33.0 |
| 10 | 40.0 – 45.0 |
| 20 | 65.0 – 69.0 |
| 40 | 84.0 – 88.0 |
| 80 | 99.0 – 100 |
| 120 | 100 |

Powder Technology Incorporated (PTI) 是一家具备利用光谱技术对杂质颗粒修正及特殊化加工、颗粒尺寸缩小、分类、筛选及混合方面等专业技术为专长的材料加工公司。自公司1980年成立以来，一直致力于通过改善材料修正和处理方式来达到及超过客户的需求和期望。这样的孜孜不倦使得公司不断成长壮大并稳固了其业界领导地位。除了位于美国明尼苏达的工厂专门负责干燥材料的加工和分析外，PTI还致力于用于增强通过喷雾干燥、颗粒化、研磨、涂层、微封等工艺来提高颗粒材料处理能力。
PTI 是具备 ISO 等级试验粉尘及特殊定制粉尘分布的领先制造商和经销商。具体请阅读：“试验粉尘的历史”来了解PTI在生产ISO12103-1标准中规定的4个等级试验粉尘的角色。专业的工程技术，良好的发展状态，保密产权程序的实施，彻底的分析调查及每个阶段材料处理的评估都让PTI对其客户无论从竞争者或增值服务都脱颖而出。ISO 12103-1 A3 Medium Test Dust A3粉 MTD粉尘满足ISO 12103-1 标准。