DB-III数显摆式摩擦系数测定仪

使用说明书

北京纽利德科技有限公司

北京丰台区南苑北里二区6号楼南德大厦501室

010-51482161 51482162 51482163

www.ceshi17.com  www.ceshi17.net

一 前言

随着交通事业的迅速发展，对公路城市道路及机场跑道等路面的抗滑性能研究和检测手段提出了更高要求。为了适应这种要求，特开发了最新一代DB-III数显摆式摩擦系数测定仪，该仪器稳定可靠，调试方便，操作简单，测试数据准确度比指针式高许多倍，可储存99次试验结果，配打印机可打印试验结果（打印机为选配件），可测量路面温度。配12伏充电电源，充满一次可用35小时，本仪器在室内外，现场均可使用，是高等级道路等建设养护中理想的抗滑检测仪器。

二 原理

DB-III型摆式摩擦系数测定仪是动力摆冲击型仪器。它是根据“摆的位能损失等于摆臂末端橡胶片在路面上滑动时，克服路面摩擦所做的功”这一基本原理研制而成。

三 结构

1 底座：由T型腿，调平螺丝和水准泡组成，对仪器起调平及支承作用。

2 立柱：由立柱，升降机构，导向杆及仪器把手组成，用于升降和固定摆头的位置。

3 释放开关：安装于悬臂上的开关，用于保持摆杆水平位置和释放摆落下的作用。

4 转向系统：包括紧固把手，摆轴，转向节和轴承，起联络摆，固定位置，保证在摆动平面内能自由摆动。

5 示数系统：液晶屏直接读出摆值。

6 摆头：由上下部接头，摆杆，弹簧，杠杆，举升柄，锤壳，滑溜块及橡胶片（76MM*25.4MM*6.35MM）组成，它对摆动中心有规定力矩，对路面有规定压力。摆头前与后，左与右的力矩保持平衡，它是度量路面摩擦系数的尺度。

四 主要技术参数

1 摆头质量：1500±30G;

摆重心距：410±5MM（自摆动中心距离）；

2 橡胶片对路面的正向静压力：2263G(22.2N);

3 橡胶片规格：76MM*25.4MM*6.35MM;

4 橡胶片外边缘距摆动中心距离：508MM;

5 仪器总质量：约12KG

6 摆值精度1BPN，摆值范围0-150BPN;

7 充电电源直流12V，500MA;

8 温度测量精度0.1℃，测量范围0-100℃

9 充满电一次可连续工作35小时；

10 3.3吋中文液晶屏，工作状态，摆值，温度，电池电压及试验次数等参数全部同时中文显示。

五 使用方法

1 选点：在测试路段上，沿行车方向的左轮轮迹，选择有代表性的五个测点，每一测点相距约5-10M.

2 仪器调平

A 将DB-III型摆式摩擦系数测定仪处于测点上，并使摆的摆动方向与行车方向一致。

B转动调平螺丝使水平泡居中。

3 调零

A放松固定把手，转动升降把手，使摆头升高并能自由摆动而橡胶片又不摩擦路面，然后旋紧固定把手。

B打开摆式仪电源。

C将摆头向右运动，用右手将摆杆抬至水平位置，使摆杆上的定位卡环进入释放开关槽内，听见“叭”一声松手，此时摆杆处于水平释放位置。

D等电脑进入待机状态后，按一下试验键，电脑进入测定摆值状态，再按下释放开关按钮使摆向左旋动，当摆达到最高位置后下落时，一定要用左手接住摆杆，若摆值大多数都超过2时，可长按标零键，只到工作状态出现OK。此时这个摆值就像电子称去皮一样被消徐，并被记在电脑中，关电也不会消失。

4标定滑动长度

A用橡皮刷清除测试范围内路面上的松散颗粒和杂物。

B让摆自由悬挂，将标尺的中部对准摆杆，并使滑动标尺平行于测试方向并靠近橡胶片。

C放松固定把手，转动升降把手让摆缓慢下降并同时用右手提起举升柄使摆向右方移动，在标尺右端放下滑溜块使之接触路面并与标尺刻

线对齐，然后提起举升柄使摆向左移动，并在标尺左端放下滑溜块，使之接触路面并与标尺左端刻线齐平，在标尺左端放下滑溜块，接触路面与标尺左端刻线平行，旋紧固定把手，复核滑动长度。在这一过程中可用调平螺丝对滑动长度进行微调，使滑动长度准确到126±0.5MM,但应注意微调中应保持水准泡居中。

5 测定：用水浇洒路面，并用橡皮刷刷刮，以便洗去泥浆。然后再洒水，按电脑试验键，并按下释放开关按钮使摆在路面上滑过，液晶屏上即可显示出路面的摆值，一定要用左手按住摆杆，右手提起举升柄使滑溜块升高，摆头才能通过路面，向右运动，用右手将摆杆抬至水平位置，使摆杆上的定位卡环进入释放开关槽内，听见“叭”一声松手，此时摆头又处于水平释放位置。重复1-5项，测定五次（每次均应洒水）。五次数值差不大于三个单位。如差值大于三个单位，应检查产生的原因。

注意，在试验期间不要关掉电源，所测数据都会自动记录在电脑里，最多可记录99个，如果配上打印机，按一下打印键，即可把所有的试验结果都打印出来。

再次重复上述各项操作，直至符合规定要求为止。

6 测量结果

A每个测点用五次测定读数的平均值代表测点的摆值，并用五个测点的平均值代表该测定路段摆值。

B测定读数，读数(简称“摆值”)除以100，即为路面的摩擦系数，如：摆值33，摩擦系数即为0.33.

7注意事项

A由于路面的摩擦系数受季节和温度的影响，故应记录测试日期和湿路面的温度。我们已经配了电子温度计，该温度计采用美国原装传感器，保证了测温精度及准确度。

B测试路段应描述路面结构类型，外观和使用年限。

C当摆头从释放开关内释放进行测试或检测时，下落回摆一定要用左手接住摆的摆杆，保证指针不被带回，同时以免损坏仪器。

D在滑溜块上橡胶片滑动的有效范围内不应有显著的凸形和凹形，以免影响测定数值。

E标定滑动长度时，应以橡胶片刚刚接触路面为准，不可借摆的力量向前滑动，以免标定的滑动长度过长。

F路面摩擦系数沿公路的横断面而变化，通常路中小，路边大。为反映测试路段最不利情况，应选择摩擦系数小，而使用刹车较频繁的位置，即沿行车方向的左轮轮迹处。

G滑溜块上采用新橡胶片时，应先在干燥路面上测试10次后再在湿路面上测试20次后方可应用。橡胶片磨耗长边不得超过3.2MM。短边不得超过1.6MM。否则，应更换新橡胶片，此外橡胶片被油类污染后也不能使用。橡胶片的有效使用期为一年，一年以后不管是否使用过，均不得在作测定用。因为橡胶要老化，弹性和硬度均发生变化，影响测试结果。（将旧橡胶片从滑溜块上取下并擦净滑溜块，用粘接剂将新橡胶片粘在新滑溜块上，固化一段时间后使用）H摆头上的定位螺钉标定后和使用中严禁旋动，（只有标定时调节）否则会影响压力值。

8电脑控制面板上各部件说明；

A 试验键按一下该键，再配合释放开关按钮按一下，就可以进入试验。

B 标零键当发现仪器不归零时，长按此键，即可让仪器归零，操作步骤见调零。

C 打印键有了试验结果，接上打印机，按一下此键，即可把试验结果都打印出来。

D 退出键不论在什么工作状态，只要按一下此键，都会使工作状态回到待机状态。

E 查询键按一下此键，摆值及序号即可向上逐个显示。

F 开关电源的开关

G 液晶屏它能显示中文序号，摆值，温度，电源电压，工作状态等各种参数。

9后面板各部件说明

A温度传感器它可以测量地表温度和环境温度

B DC 12V它是内部电池的充电电源输入插口，12V 500MA

C 打印机并口打印机输出，配打印机型号SC-5890。

D 角度传感器高精度角度传感器入口。

六仪器的维护，保管和运输

1DB-III型摆式摩擦系数测定仪是精密仪器，必须注意保护其各部分机构，以免影响测试精度，如对仪器的机构部分不熟悉时，使用前应仔细阅读使用说明书，并弄清各部分的机构，作用以及仪器操作方法，除仪器上许可活动部件或准许拆下摆头标定外，不应随便拆御仪器。

2仪器在使用完毕后，将各部分都擦拭干净装入箱中，仪器应放在干燥通风，无酸性和腐蚀性挥发物的房间内。

3仪器除在测试过程中或其他特殊情况外，均应在包装箱内安放和搬移。

4仪器在长途运输时应装入运输箱，在装御及运输过程中不应受突然撞击及过度震动。（按原装箱位置装箱）

附录：

一 摆式仪的标定

DB-III数显摆式摩擦系数测定仪每年应至少标定一次，标定时将仪器包装好邮回原厂标定。

二 装箱单

1主机一台

2说明书一份

3合格证

4橡胶片（1块）

5 126MM标尺（1根）

6橡胶刷（1把）

7扳手（14*17MM 1把）

8洒水壶（1只）

9温度传感器一套

10 12V直流电源一个