艳佳丽红2G

产品C.I.索引号：C.I.Pigment Red 179

结构号：C.I. 71130

化学类别：苝系

结构式：

CAS号：5521-31-3
EU 号：226-886-1

分子式：C26H14N2O4

分子量：418.40

技术指标：
外  观：暗红色
色  光：与标准品近似
着色力：100±5%（与标准品相比） 
耐热性：≥300°C
耐晒性：8级

耐侯性：7-8级
耐酸碱：5级

吸油量：≤45 g/100g(%)

性   能：色泽鲜艳，着色力强。耐晒性能优良，耐溶剂性；无迁移性。

用   途：可用于油漆，油墨，涂料，橡胶，色母，塑料树脂，塑胶制品的着色。