荧光增白剂 KCB

产品C.I.索引号：C.I.FLUORESCENT BRIGHTENER 367

化学名称：1.4---双(苯并噁唑基-2-基)萘 
结构式：
CAS号：5089-22-5
EU 号：225-803-5
分子式：C24H14N2O2 
分子量：362
性质：本品为黄绿色结晶粉末,荧光色调蓝亮白色光.熔点212°C,不溶于水,最大吸收波长370nm。 
技术指标：
         外  观：黄绿色结晶粉末 
         色  光：鲜艳蓝亮白色光(与标准品相似) 
         熔  点：210-212°C 
         含固量：≥99.5% 
         细  度：通过100目 
用途：主要用于塑胶，色母，橡胶，EVA发泡，合成纤维与塑料的增白，可用于塑料薄膜，压模成型材料，注塑成型材料的增白，还可用于聚酯纤维以及染料，天然漆的增白。