荧光增白剂KSN

产品C.I.索引号：C.I.FLUORESCENT BRIGHTENER 368
化学名称：4.4-双(5甲基-2-苯并噁唑基)二苯乙烯 
结构式：
CAS号：5242-49-9
EU 号：226-044-2
分子式：C30H22N2O2 
分子量：442 
性质：荧光增白剂KSN属苯并噁唑类化合物，其外观为黄色结晶粉末，熔点278°C，不溶于水，无气味，性能稳定。 
技术指标：
         外  观：黄色结晶粉末 
         色  光：鲜艳红光蓝与标准品相似 
         熔  点：275～280°C 
         含固量：≥99.5% 
         细  度：通过120目
用途：主要用于塑胶，色母，橡胶，聚酯，聚酰胺，聚丙烯睛纤维的增白。还可用于塑料制品的增白。